Введение

Целью изучения дисциплины является подготовка специалиста, обладающего глубоким пониманием принципов сепарации минералов в магнитных и электрических полях, знанием магнитных и электрических свойств минералов, закономерностей их поведения в соответствующих полях.

Студент должен изучить теоретические принципы сепарации минералов в магнитных и электрических полях, механизм разделительного массопереноса минералов в этих полях, оборудование для магнитного и электрического обогащения и вопросы его правильной и безопасной эксплуатации на предприятиях.

Ему следует научиться проводить необходимые измерения характеристик сепараторов, магнитных и электрических свойств минералов и руд, выполнять исследования на обогатимость магнитным и электрическим методами, налаживать работу сепараторов и отделения магнитной или электрической сепарации обогатительных фабрик.

При изучении дисциплины рекомендуем, руководствуясь данными методическими указаниями, составить конспект основных разделов с рисунками, формулами и выводами, ответить на вопросы задания для самопроверки и выполнить контрольное задание.

Изучив данный курс, студент должен знать место магнитных электрических методов технологических схемах.

1   Содержание учебного материала дисциплины

Введение

Цель и содержание курса. Терминология. Классификация и область применения процессов, относящихся к методам магнитного и электрического обогащения. Краткая история и основные направления развития теории и практики этих методов [1, 4].

Задания и вопросы для самопроверки

1. Перечислите процессы магнитных   и электрических методов обогащения и области переработки полезных ископаемых, их использующие.

2. Вспомните дату, когда:

•   в России разработали первый барабанный магнитный сепаратор:

•   начали серийно изготавливать отечественные    магнитные сепараторы и применять в них постоянные магниты;

•   были предложены   полиградиентная и диэлектрическая сепарации;

•   был зарегистрирован первый патент на способ электрической сепарации золота.

3. Назовите имена ученых, предложивших полиградиентную, диэлектрическую и в поле коронного разряда сепарации.

  - Физические основы магнитной сепарации

Основы теории электромагнитного поля. Четыре уравнения Максвелла, описывающие вихри векторов напряженности полей, дивергенцию магнитной и электрической индукции. Поток, магнитодвижущая сила, напряженность магнитного поля[4].

Задания для самопроверки

1.  Поясните термины:

•   электромагнитное, магнитное и электрическое поля;

•   силы Лоренца;

•   магнитодвижущая сила.

2.  Перечислите этапы    развития теории электромагнитного поля и характеризующие магнитное поле параметры.

3.  Объясните физический смысл уравнений Максвелла и связь между основными характеристиками магнитного поля.

4. Назовите:

•   размерность магнитной   индукции,   напряженности и магнитодвижущей силы;

•   направление магнитных силовых линий.

1.2   Магнитные свойства минералов и руд

Классификация руд и минералов по магнитным свойствам. Влияние различных факторов на магнитные свойства сильномагнитных и слабомагнитных минералов. Измерение магнитных характеристик минералов [4].

Задания для самопроверки

1.  Поясните термины:

•     удельная магнитная восприимчивость;

•     первоначальная кривая намагничивания;

•     магнитожесткий,   магнитомягкий,    сильно-, слабо-и немагнитный минерал;

•    диа-, пара-, ферро-, ферри- и антиферромагнетики.

2.  Перечислите:

•     типы минералов в зависимости от удельной магнитной восприимчивости;

•     характеристики петли гистерезиса.

3.  Раскройте:

•     сущность метода Фарадея, баллистического, магнитометрического, электродинамического, индукционного   методов определения магнитных характеристик минералов;

•     связь магнитной восприимчивости тела и вещества.

4.  Назовите значение коэффициента размагничивания стержня и диска.

5.   Дайте общее название веществу:

•     с магнитной восприимчивостью меньше нуля,

•     с равновероятным,  параллельным    и  антипараллельным  раскомпенсированным расположением спинов;

•     с коэрцетивной силой меньше 8 и больше 8 кА/м.

6. Поясните влияние напряженности магнитного поля на магнитные свойства минералов.

  - Сущность магнитных методов обогащения

Условия разделения магнитных и немагнитных частиц. Способы разделения магнитных и немагнитных частиц. Эффективность магнитной сепарации [4].

Задания для самопроверки

1.  Поясните термины:

•   эффективность разделения минералов,

•   контрастность свойств частиц,

•   избирательность и чувствительность процесса,

•   коэффициенты извлечения частиц и сепарации.

2.  Перечислите:

•   действующие на минеральную частицу силы в рабочей зоне сепаратора;

• способы разделения минеральных частиц магнитным методом;

•   параметры эффективности магнитной сепарации.

3.  Назовите размерность  удельной магнитной  силы. действующей на частицу в магнитном поле.

4.  Раскройте сущность магнитных методов обогащения и влияние магнитной   восприимчивости минералов   на эффективность их разделения.

5.  Напишите формулу магнитной и удельной магнитной силы, действующей на частицу.

1.4  Магнитные системы сепараторов

Классификация магнитных систем сепараторов. Характеристики магнитных систем сепараторов. Магнитные испытания сепараторов и приборы для этого [4].

Задают для самопроверки

1. Поясните термины:

•   электромагнитная и  магнитная системы сепаратора;

•   магнитодвижущая сила,   поток индукции,   коэффициент рассеяния, магнитное сопротивление;

•  базовые поверхности измерения напряженности поля.

2. Перечислите:

•   процедуры и цели магнитных испытаний;

•   приборы для измерения и точки измерения напряженности и индукции магнитного поля;

•   характеристики рабочей зоны сепаратора.

3.  Сравните характеристики рабочей зоны сепараторов для обогащения сильно- и слабомагнитных руд.

4.  Назовите принцип, который заложен в методику определения магнитного потока с помощью баллистического гальванометра,    веберметра (флюксметра),    магнитометра, тесламетра и других приборов.

1.5   Магнитные поля сепараторов

Поля открытых многополюсных систем и в рабочей зоне сепараторов для обогащения слабомагнитных руд. Магнитная флокуляция частиц [4]

Задания для самопроверки

1.     Поясните термины:

•     качающаяся магнитная система;

•     сила магнитного поля;

•     изодинамическое магнитное поле;

•     селективность дешламации.

2.    Назовите:

•     последствия магнитной флокуляции;

•     достоинства изодинамического магнитного поля;

•     типы магнитных полей в сепараторах;

•     сепараторы, имеющие открытые и замкнутые магнитные системы.

3.    Поясните влияние шага полюсов на величину магнитодвижущей силы и частоты магнитного поля на   содержание магнетита в магнитном продукте.

4.    Перечислите способы получения бегущего магнитного поля.

5.    Нарисуйте график   зависимости   степени флокуляции от напряженности магнитного поля.

1.6   Динамика движения минеральных зерен в рабочей зоне сепаратора

Динамика движения минеральных зерен в рабочей зоне сепаратора с режимом удержания, извлечения и отклонения. Классификация магнитных сепараторов. Узлы сепараторов [4].

Задания для самопроверки

1.    Дайте классификацию:

•     сил, действующих на минеральную частицу в рабочей зоне магнитного сепаратора;

•     магнитных сепараторов по их назначению, величине  напряженности магнитного поля,   способу подачи питания, характеру поведения магнитных частиц в рабочей зоне, конструкции    рабочего органа, направлению движения питания и рабочего органа.

2.    Поясните:

•    динамику  движения   минеральных частиц в рабочей   зоне сепаратора, работающего в режиме удержания и извлечения;

•     причину сепарации в затопленной рабочей зоне;

•     назначение   корректирующих   блоков   магнитной системы.

3.    Перечислите:

•     основные узлы магнитных сепараторов;

•    типы     постоянных магнитов, свойства материала магнитопровода, типы питателей и устройств удаления магнитного продукта в сепараторах;   основные части электромагнитной системы;

•     мероприятия против флокуляции частиц при сухой сепарации.

4.    Нарисуйте эпюру сил,   действующих на минеральную частицу на барабане сепаратора, и в потоке пульпы.

5.    Напишите формулу определения:

•    минимальном удельной магнитной силы для удержания минеральной частицы на барабане и извлечения ее из потока, допустимой скорости вращения   барабана;

•     минимального размера извлекаемой из потока минеральной частицы;

•    длины рабочей зоны сепаратора и максимальной скорости частицы на входе в рабочую зону сепаратора.

1.7  Сепараторы для обогащения сильномагнитных руд

Железоотделители. Сепараторы для сухого и мокрого обогащения сильномагнитных руд [4,5].

Задания для самопроверки

1.    Перечислите основные  узлы      железоотделителей: БЭ-140/100, ЭП-2ММ, ПС-120, ПС-160, шкивного; сепараторов: ЭБС-90/100, ЭБС-80/170, 4ПБС-63/200, ПБМ-90/250, ПБМ-П-90/250,         ПБМ-ПП-90/250.         ПБМ-ПЦ-90/250, ПБМ-ППЦ-90/250.

2.    Назовите:

•   крупность питания сепараторов Ш-65-63, ЭБС-90/100, 4ПБС-63/200,    ЭБС-80/170,    ПБМ-90/250,    ПБМ-П-90/250, ПБМ-ПП-90/250,   ПБМ-ППЦ-90/250;

•   назначение сливного порога ванны сепаратора.

3.    Расскажите о   принципе      действия    железоотделителей: БЭ-140/100, ЭП-2ММ, ПС-120, ПС-160 и сепараторов:    ЭБС-90/100, ЭБС-80/170,  4ПБС-63/200, ПБМ-90/250, ПБМ-П-90/250.         ПБМ-ПП-90/250,        ПБМ-ПЦ-90/250,

ПБМ-ППЦ-90/250.

1.8  Сепараторы для обогащения слабомагнитных руд

Сепараторы для сухого и мокрого обогащения слабо-магнитных руд. Полиградиентные сепараторы [4, 6].

Задания для самопроверки

1. Дайте классификацию полиградиентных сепараторов:

•     по виду рабочего органа;

•     по способу взаимного расположения и регенерации полиградиентной среды;

•     по типу магнитной системы;

•     расположению оси рабочего органа. 2. Назовите:

•     узлы сепаратора 4ЭВС-36/100. ЭВС-36/100, ЭВС-28/9. ЭВС-36/50, 8ЭВС-В-16/100, ЭВС-В-10/8O, 2ЭДС-60/40 (МС-2), 2ЭВМ-38/250, 4ЭВМ-38/25О, 2ЭВМ-30/100,      4ЭВМ-30/100, 242-СЭ.    4ЭВМФ-45/250.     1/1ЭРФМ-100,  1/2ЭРФМ-100 и 2/2ЭРФМ-100;

•     материал сердечника и оболочки валка,    корпуса сепаратора 4ЭВС-36/100;

•     величину    шага    зубцов    валка    у    сепаратора 4ЭВС-36/100 для обогащения руды крупностью -0,35 +0,05 мм, -2 мм, -5 мм;

•     крупность питания сепаратора 4ЭВМ-38/250;

•     количество продуктов, получаемых в сепараторах 2ЭВМ-38/250 и 4ЭВМ-38/250;

•     напряженность магнитного поля в рабочей зоне сепаратора 4ЭВМ-28/250;

•     материал полиградиентной среды;

•    оптимальные   плотность пульпы и размер шаров полиградиентной сепарации.

3. Перечислите особенности сепаратора 8ЭВС-В-16/100.

4. Расскажите принцип работы каждого сепаратора.

5.  Поясните влияние крупности и удельной магнитной восприимчивости питания, крупности шаров и  высоты шарикового слоя на содержание и извлечение железа в магнитный продукт.

1.9   Дешламация и размагничивание

Обесшламливание. Магнитные гидроциклоны. Намаг-ничивание и размагничивание пульпы. Сушка [4,6].

Задания для самопроверки

1.    Назовите:

•     максимальную напряженность и градиент напряженности магнитного поля размагничивающего и намагни-чивающего аппаратов, на поверхности полюсного наконеч-ника и питающего стакана дешламатора МД-5;

•     частоту магнитного поля в аппарате АРВИ;

•     отличие  аппарата АII.000  от других намагничи-вающих аппаратов; достоинства дешламатора СКД-3600/20;

•    допустимую влажность    руды крупностью -20 мм и -2 мм для сухой сепарации.

2.    Перечислите аппараты для размагничивания пульп на углеобогатительных фабриках, высоко- и низкокоэрци-тивных материалов и для магнитного обесшламливания.

3.    Нарисуйте схему устройства:

•     магнитного конуса и гидроциклона, дешламаторов   МД-5 и СКД-3600/20;

•     намагничивающего и  размагничивающего аппаратов, аппарата АРВИ

4.    Используя нарисованные схемы, расскажите принцип работы каждого аппарата.

1.10   Выбор и эксплуатация магнитных сепараторов

Выбор оборудования для магнитных методов обогащения. Общие принципы монтажа сепараторов. Монтаж барабанных сепараторов для сухого и мокрого обогащения и сепараторов с сильным полем. Наладка, испытания и эксплуатация магнитных сепараторов [4,6].

Задания для самопроверки

1.    Назовите:

•     факторы, определяющие максимально допустимую производительность и допустимую   окружную скорость рабочего органа сепаратора для мокрого обогащения;

•     последовательность процедур монтажа барабанного сепаратора для   сухого   и мокрого обогащения сильномагнитных руд и сепаратора с сильным полем.

2.   Поясните термины:

•     максимально допустимая и фактическая производительность,

•     извлекающая ,  транспортирующая  и  пропускная способности,

•     монтаж и наладка сепаратора.

3.    Расскажите:

•    методику   определения  максимально  допустимой производительности сепаратора для сухого и мокрого обогащения сильно- и слабомагнитных руд;

•     об изменении Ж:Т в питании магнитного сепаратора при снижении крупности этого питания.

4.   Перечислите:

•    процедуры  магнитного, электрического,   теплового, механического и технологического испытаний;

•     организационные  аспекты технологических испытаний сепараторов.

1.11   Подготовка полезных ископаемых к обогащению магнитными методами

Усреднение полезного ископаемого. Дробление и измельчение полезного ископаемого перед обогащением магнитными методами. Грохочение. Магнетизирующий обжиг: окислительный, восстановительный, восстановительно-окислительный и обжиг до металлического железа. Оценка качества обжига. Печи для обжига: вращающиеся трубчатые, кипящего слоя и печи с совмещёнными процессами измельчения и обжига [4,5,6].

Задание для самопроверки

1.    Перечислите:

•     факторы, влияющие на коэффициент равнопритягиваемости и определяющие длительность процесса обжига руд с газообразным и твердым восстановителем;

•    типы печей магнетизирующего обжига;

•    достоинства и недостатки трубчатых вращающихся печей.

2.    Поясните сущность усреднения руды, окислительного, восстановительного, восстановительно-окислительного магнетизирующего обжига и обжига до металлического железа, получения губчатого железа, RN и Крупп - Ренн процесса.

3.    Назовите:

•    допустимое колебание содержания железа в руде;

•     крупность дробленой и измельченной руды и размер отверстий смежных сит грохота при подготовке к  сухому обогащению сильномагнитной руды;

•     руды, для которых применяют окислительный и восстановительный магнетизирующий обжиг;

•     сырьё для получения губчатого железа;

•    температуру         восстановительно-окислительного магнетизирующего обжига, получения губчатого железа, RN и Крупп - Ренн процесса;

•     оценки качества магнетизирующего обжига:

•    условия образования вюстита;

•    цель     восстановительно-окислительного магнетизирующего обжига:

•     влияние   степени   магнетизации при восстановлении на качество концентрата и извлечение железа в концентрат;

•     нормальную степень восстановления руды при обжиге;

•    крупность руды для вращающейся трубчатой печи и печи кипящего слоя;

•    зоны в печах магнетизирующего обжига руд.

4.    Поясните термины:

•     коэффициент и степень усреднения,

•     вскрытие минералов,

•     раскрытие и степень раскрытия руды,

•     степень магнетизации и восстановления обожженной руды.

5.    Напишите уравнение реакции при окислительном и восстановительном магнетизирующем обжиге.

6.    Нарисуйте  схему  устройства трубчатой  вращающейся печи, печи кипящего слоя и газо - струйной мельницы.

7.    Расскажите о принципе работы трубчатой вращающейся печи, печи кипящего слоя и газо - струйной мельницы.

1.12   Практика обогащения железных руд

Железные руды и концентраты. Характеристика минералов железа. Классификация и металлургическая ценность железных руд. Требования металлургов к железным рудам и концентратам. Коэффициент захвата. Характеристика и особенности подготовки и обогащения железных и окисленных кварцитов, магнетитовых руд скарнового типа, титаномагне-титовых и магномагнетитовых, бурожелезняковых и сидери-товых руд[4,5].

Задания для самопроверки

1.   Дайте:

•     магнитную характеристику основных  рудных   минералов железа;

•     классификацию  железных руд  по   генетическому признаку и ведущему рудному минералу.

2.    Перечислите:

•     магнетитовые, гематитовые, бурожелезняковые, сидеритовые и силикатные, осадочно-метаморфические, контактово - метасоматические, магматические и осадочные железные руды;

•    требования к влажности железных руд и концентратов;

•    характеристики железных кварцитов, бурожелезняковых и магнетитовых скарновых руд;

•     схемы обогащения железных кварцитов,  скарновых магнетитовых,    магномагнетитовых,    титаномагнетитовых, бурожелезняковых и сидеритовых руд.

3.    Назовите:

•     металлургическую   ценность  титаномагнетитовых. бурожелезняковых, магнетитогематитовых руд и магнетитовых кварцитов;

•     крупность магнетитового, гематитового и бурожелезнякового концентрата для доменной плавки и получения окатышей и агломерата.

1.13   Регенерация магнитных тяжелых суспензий

Схема регенерации тяжелой магнитной суспензии. Магнитные сепараторы для регенерации магнитной тяжелой суспензии. [4,6].

Задания для самопроверки

1.    Назовите:

•     цель регенерации тяжелой суспензии;

•     количество кондиционной суспензии, отправляемой на регенерацию вместе с некондиционной;

•     потери утяжелителя с продуктами разделения.

2.    Перечислите:

•     магнитные  сепараторы для регенерации тяжелых суспензий;

•     отличия сепаратора ЭБМ 80/170 от  ЭМБС-12, от ЭМЛС-12, от ЭБМ-90/300.

3.    Нарисуйте схему устройства сепараторов: ЭМБС-12 (ЭБМ-1);    ЭМЛС-12 (ЭБМ-2); ЭБМ 80/170; ЭБМ  80/250; 217-СЭ, 217-П-СЭ, 217-ПП-СЭ; ЭБМ 90/300.

4.    Расскажите:

•     о    принципе   действия    сепаратора   вами    нарисованного;

•     о магнитном перемешивании в сепараторах ЭМБС-12. ЭМЛС-12, ЭБМ 80/170, 217СЭ иЭБМ90/300.

1.14  Магнитные методы в схемах обогащения слабомагнитных руд

Магнитные методы в схемах обогащения хромитовой, марганцевой, апатито - фосфоритовой, вермикулит и тальк содержащей руды и полевошпатового сырья [4,5,6].

Задания для самопроверки

1.    Назовите цель магнитной сепарации в схемах   обогащения хромитовой, марганцевой, полевошпатовой, тальк и вермикулит содержащей руды.

2.   Нарисуйте   принципиальную    схему    обогащения хромитовой и тальк содержащей руды.

1.15   Технико-экономические показатели в магнитных методах   обогащения

Затраты на обогащение полезных ископаемых, магнитными методами [4,6].

Задания для самопроверки

1.    Перечислите:

•   факторы, определяющие затраты  на магнитные методы обогащения и пути снижения этих затрат;

•   условия проведения предварительного обогащения;

•   задачи,  решаемые при выборе схемы  обогащения железных руд;

•   перспективные направления в области обжиг - магнитного обогащения железных руд.

2.    Назовите:

•   типы железных руд, требующие на переработку наибольшие и наименьшие затраты;

•   величину  извлечения железа и магнетита в концентрат при обогащении магнетитовой руды.

1.16  Расчет магнитных сепараторов

Построение картины поля. Определение проводимости воздушных зазоров магнитных систем. Расчет постоянных магнитов по картине поля [4].

Задания для самопроверки

1.    Назовите цель расчета магнитной системы сепаратора.

2.    Поясните термины:

•    картина поля,

•     эквипотенциальные поверхности,

•     кривые размагничивания,

•     кривые магнитной энергии.

3.    Назовите:

•     правила построения картины поля по методу Лема-на-Рихтера;

•     исходные показатели для расчета и задачи, решаемые при расчете постоянных магнитов по картине поля.

1.17   Физические основы электрических методов обогащения полезных ископаемых

Электрические свойства минералов. Электрическая проводимость. Классификация минералов по электропроводимости. Зонная теория проводимости. Факторы, влияющие на электропроводимость минералов Измерение электрической проводимости минералов. Силы, действующие на заряженную частицу в электрическом поле [1,2,4].

Задания для самопроверки

1.    Перечислите:

•     способы спекания минеральных порошков для измерения их электрического сопротивления;

•     недостатки подготовки порошков к измерению их электрического сопротивления методом спекания и прессования.

2.    Поясните термины:

•     электрическая проводимость;

•    заполненная, запрещенная зоны и зона проводимости;

•    электронная и дырочная проводимости;

•     силы  электрического поля  и  зеркального отображения, электростатическая и пондеромоторная.

3.    Назовите:

•     размерность электрической проводимости и электрического сопротивления, удельной электрической  проводимости и удельного сопротивления минерала;

•     минералы с    удельной проводимостью от  100 до 1000 См/м, от 1000 до 0,00000001 См/м и менее 0,00000001 См/м;

•     минералы, относящиеся к проводникам,    полупроводникам и диэлектрикам;

•    тип минералов, имеющих ширину запрещенной зоны равной нулю, от нуля и до 3,5 В и более 3,5 В.

4.    Расскажите о влиянии:

•     структуры вкрапленности, плотности и влажности минерала, площади поперечного сечения и длинны тела на величину удельного электрического сопротивления;

•     сопротивления среды на ориентацию минеральной частицы.

5. Укажите направление действия пондеромоторной силы, при диэлектрической проницаемости среды большей (меньшей) диэлектрической проницаемости частицы.

1.18   Способы получения минеральными частицами электрического заряда

Зарядка минералов при ионизации газа, контактом с заряженным электродом, при электрическом разряде с самих частиц и аэрозолями. Трибоэлектрический эффект и поляризация минералов. Измерение величины заряда минеральных частиц. [1, 2,4]

Задания для самопроверки

1.   Дайте название:

•     процессу ионизации газа под действием ионизаторов:

•     полному и неполному пробою газа;

•     голубоватому    свечению    около    коронируюшего электрода;

•     короне, с равномерным свечением и свечением в отдельных   точках,     менее чувствительной к состоянию поверхности электрода и с   более высоким пробивным напряжением;

•    явлению щелевого разряда на осадительном электроде и адсорбции всех ионов минеральными частицами;

•     минералам,   отклоняющимся   к   положительному электроду,  работа выхода электронов у которых больше работы выхода электронов материала лотка;

•    минералам,  обладающим  пироэлектрическим  эффектом;

•     эффекту приобретения минералом заряда при изменении температуры, при деформационных напряжениях в кристаллах и под влиянием электрического поля;

•    заряду,   величину   которого   определяют   замером электрического тока с заряженных частиц на электрод, замером потенциала пластины с этими частицами, индукционным методом, методом отклонения траектории полета заряженных частиц в электрическом поле:

•     методу измерения величины заряда частиц, находящихся на изолированной пластине;

•     способу измерения величины заряда по величине смешения частицы от первоначальной траектории.

2.    Перечислите:

•     разновидности ионизации;

•     виды разрядов в газах;

•     факторы, влияющие на величину начальной напряженности поля короны, на величину заряда трения и заряда, полученного при контакте с заряженным электродом;

•     факторы, влияющие на величину диэлектрической проницаемости частиц;

•     минералы и тела,      сохраняющие высокие заряди трения;

•     условия электрического разряда с частицы;

•    требования к жидкости для аэрозолей;

•     методы измерения величины частиц.

3.    Поясните термины:

•     самостоятельный газовый разряд,    электрический ветер,    работа выхода электрона,   контактная разность потенциалов;

•     обратимые и •необратимые,  отрицательно и положительно обратимые минералы, аэрозоль;

•     поляризация,     диэлектрическая восприимчивость, электризация и трибозарядка минерала;

•     полярный и неполярный диэлектрик;

•    электронная ,  ионная ,  дипольная ,   спонтанная , упругая и. релаксационная поляризация;

•     абсолютная    и    относительная    диэлектрическая проницаемость диэлектрика.

4.    Расскажите:

•     об изменении напряженности электрического поля вблизи электрода;

•     о плотности зарядов в области короны при изменении радиуса кривизны электрода;

•     изменении величины заряда при увеличении разности между работой выхода электронов соприкасающихся тел;

•     об определении обратимости минерала;

•     о сущности  зарядки   минералов   аэрозолями и гипотезы пироэлектрического эффекта;

•     о влиянии различных  факторов  на    обратимость минерала;

•     о влиянии напряженности  электрического поля на поляризацию диэлектрика;

•     о влиянии диэлектрической проницаемости среды на   величину   напряженности   высокочастотного и постоянного электрического поля:

•     о последствии контакта  диэлектрика и проводника с заряженным электродом.

5.    Назовите:

•     минимальное отношение радиуса осадительного к радиусу коронирующего электродов;

•     условия получения минеральной частицей при трении отрицательного заряда;

•     вещества,  которые используют в качестве электро-аэрозолей.

6.    Напишите формулы для определения   дипольного момента единицы объёма минеральной частицы

1.19   Электрические сепараторы

Классификация электрических сепараторов. Электростатические сепараторы. Сепараторы, работающие в режиме отклонения и удержания. Коронирующие электроды. Сущность  метода диэлектрической сепарации.   Намерение  диэлектрической проницаемости минералов. Трибоадгезионный эффект и метод разделения минералов. Коронные, коронно-электростатические, диэлектрические и трибоадтезионные сепараторы. Флюидизационно - электростатическая классификация [1, 2,4, 6].

Задания для самопроверки

1.   Дайте классификацию  электростатических  сепараторов:

•     по способу сепарации,

•     по характеру движения материала  через  рабочее пространство,

•     по конструктивным признакам,

•     по крупности разделяемых минералов.

2.    Поясните термин электростатическая сепарация.

3.    Перечислите:

•     электростатические сепараторы,   работающие в режиме отклонения и удержания;

•     характеристики, разницу значений   которых    используют при электростатической сепарации;

•     промышленные и  опытно-промышленные сепараторы ГИГХС;

•     особенности устройства и принцип работы сепаратора КМП-1, КМП, СЭП-1 .трубчатого коронного для пылевидных материалов, СЭН-1, СЭС-1000М, СЭС-2000,  СБЭ. НИЛ-1. ЭКС-] 250 и ЭКС-3000;

•     способы регулирования работы трубчатого коренною   сепаратора   для   пылевидного   материала,   КМП-1, КМП.      СЭП-1.    СЭС-1000М.    СЭС-2000. СБЭ. НИЛ-1. ЭКС-1250 и ЭКС-3000;

•     процессы,   проходящие на   осадительном электроде сепаратора СЭП-1, СЭС-10ООМ, СЭС-2000. СБЭ, НИЛ-1, ЭКС-1250 и ЭКС-3000;

•     силы, действующие на минеральную частицу  в рабочей зоне трубчатого коронного сепаратора для пылевидных   материалов,    КМИ-1,     КМП.    СЭП-1, СЭС-ЮООМ, СЭС-2000, СЮ,   НИЛ-1, ЭКС-1250 иЭКС-3000;

•    типы коронирующих электродов:

•     методы измерения диэлектрической проницаемости минералов;

•     силы, действующие на минеральные частицы в рабочей зоне диэлектрических, трибоадгезионных сепараторов и флюидизационно - электростатического классификатора;

•     факторы,   влияющие  на  разделение  минеральных частиц в рабочей зоне диэлектрических,   трибоадгезионных сепараторов и флюидизационно - электростатическою классификатора;

•     минералы, которые пройдут через разделительную пластину в щелевом диэлектрическом сепараторе;

•     минералы, которые будут втягиваться   к   вершине конусного электрода в диэлектрическом сепараторе;

•     жидкости,   которые используют в качестве среды в диэлектрических сепараторах;

•    требования,      предъявляемые к жидкости диэлектрической сепарации;

•     основные узлы трибоадгезионных сепараторов ТА-3 и ТА-4 и  флюидизационно -электростатического      классификатора;

•     особенности   установки вибролотка у барабанного трибоадгезионного сепаратора;

•     способы подготовки сырья частиц перед флюидизационно - электростатической классификацией;

•    достоинства и недостатки флюидизационно - электростатического классификатора.

4.   Назовите:

•     режим работы сепараторов типа ГИГХС, ВУГИ-1. СТЭ, ЭСК-2000. Джонсона. КМП-1 иЭСК-2000;

•     количество      пар      электродов      у      ГИГХС-3, ГИГХС-5,  ГИГХС-4, ГИГХС-7,  ГИГХС-8 и     сепаратора Джонсона:

•    расстояние    между    электродами    у    ГИГХС-4, ГИГХС-7, ГИГХС-8. ВУГЙ-1:

•     силы, действующие на минеральные частицы в рабочей зоне сепараторов ГИГХС:

•     основные узлы сепараторов ГИГХС. ПЭСС. СТЭ. ВУГИ-1, ЭСК-2000,Джонсона Лурги и СЭП-2;

•     составные части  трубчатого коронного сепаратора для  пылевидных  материалов,   КМП-1,,     КМП,     СЭП-!. СЭС-2000, СБЭ, НИЛ-1, ЭКС-1250 и ЭКС-3000;

•    крупность питания сепараторов Джонсона, СЭП-2, ЭСК-2000, трубчатого коронного для пылевидного материала, КМП-1, КМП, СЭП-1. СЭП-1, СЭС-10ООМ, СЭС-2000. СБЭ, НИЛ-1, ЭКС-1250 и ЭКС-3000, диэлектрического и трибоадгёзионного и флюидизационно - электростатического классификатора;

•    тип коронирующего электрода у сепараторов трубчатого коронного для пылевидных материалов,    КМП-1, КМП,   СЭП-1.   СЭС-ЮООМ,   СЭС-2000,   СБЭ,      НИЛ-1 ЭКС-1250 и ЭКС-3000;

•     удельную          производительность           коронно-электростатических сепараторов;

•     метод измерения диэлектической  проницаемости, основанный на наблюдении за направлением движения частиц в неоднородном электрическом поле;

•     метод измерения диэлектической  проницаемости, основанный на измерении емкости конденсатора,  заполненного порошком минерала:

•     метод измерения  диэлектической  проницаемости, основанный на изменении емкости конденсатора,  заполненною жидким диэлектриком известной диэлектрической проницаемости, при внесении в него минерала;

•     составляющие силы адгезии по Дерягину;

•     факторы, влияющие на величину молекулярной составляющей силы адгезии,

•     факторы, влияющие на величину силы взаимодействия, обусловленной двойным электрическим слоем, и силы зеркального отображения;

•     электрические составляющие силы адгезии:

24

•    знак заряда,  который получит минеральная частица, имеющая   работу выхода  электрона больше, чем она у электрода;

•     отличие ТА-3 от ТА-4:

•     отношение напряженности электрического поля   до сетки и за сеткой электрода у флюидизационно - электростатического классификатора;

•     порядок    размещения сетчатых электродов  в   зависимости от размера их ячеек.

5.    Поясните принцип работы сепараторов    ВУГИ-1, Джонсона, Лурги, СТЭ, СЭП-2, ПЭСС и ЭСК-2000.

6.    Нарисуйте        схему        устройства    сепараторов: ГИГХС-3, ГИГХС-5, ГИГХС-4, ГИГХС-7, ГИГХС-8. СТЭ. ПЭСС,    ВУГИ-1    (сепаратор    А.Н.    Ковалева).        Лурги, ЭСК-2000, Джонсона, СЭП-2,  щелевою диэлектрического. диэлектрического с  коническими и  наклонными электродами.    Хетвильда,  ДСК,  ТА-3,  ТА-4 и    флюидизанионно электростатического классификатора.

7.    Расскажите:

•     об устройстве и принципе действия   нарисованною сепаратора;

•     о  назначении    сепараторов    СЭП-2,    ЭСК-2000 • СЭП-1, НИЛ-1, КМП-1 и КМП;

•     о конструкции отклоняющего электрода у трубчатого коронного сепаратора для    пылевидных    материалов, КМП-1,      КМП,     СЭП-1.     СЭС-10ООМ, СЭС-2000, СБЭ. НИЛ-1, ЭКС-1250 и ЭКС-3000;

•     о пондеромоторнои силе и направлении ее действия:

•     об изменении величины молекулярной составляющей силы адгезии с уменьшением диаметра зерен;

•     о влиянии размера,  формы, температуры, влажности и реагентной обработки минеральных частиц, шероховатости поверхности барабана, скорости его вращения и места додачи материала на электрод на показатели трибоадгези-онной сепарации;

•     об устройстве блока сетчатых электродов у флюиди-зационно-электростатического классификатора.

1.20  Эксплуатация электрических сепараторов

Источники высокого напряжения. Выбор и обслуживание сепараторов. Технико-экономические показатели электрической сепарации. Подготовка материала к сепарации. [1,2,4].

Задания для самопроверки

1.    Перечислите:

•     выпрямительные установки для электрических сепараторов;

•    достоинства и недостатки выпрямителей для электрических сепараторов;

•     приборы, позволяющие получить электрическое поле без источников электрического тока;

•     способы очистки поверхности минеральных частиц от примазок.

2.    Поясните термины:    электреты м    электростатические генераторы.

3.    Назовите:

•     область применения электростатических сепараторов, сепаратора СТЭ, ПЭСС, ГИГХС, СЭП-1.СЭП-2;

•     удельную производительность   и удельный расход электроэнергии электрического сепаратора:

•     прибор для контроля за исправностью изоляции кабеля,

•     высоту прокладки шины   высоковольтной проводки.

4.    Расскажите:

•     о способах подготовки материала к электросепарации;

•     роли нагрева, сушки и увлажнения,  реагентной обработки минералов перед электрической сепарацией;

•     о заземлении сепаратора и требованиях к высоковольтной проводке;

•     о защите сепаратора от искрения в рабочей зоне:

•     о работе искрозащитного и искропредупреждающего устройства сепаратора.

1.21   Практика электросепарации

Магнитные и электрические методы при обогащении руд редких металлов. Электрическая сепарация при обогащении неметаллического сырья. Пути совершенствования электрической сепарации [1,2,4].

Задания для самопроверки

1.    Перечислите:

•     минералы высокой электропроводимости;

•     руды редких металлов, для   переработки которых применяют магнитную, электрическую сепарацию и общую магнитную схему;

•     случаи,   при   которых   в начале доводки промпродуктов редких металлов применяют магнитную сепарацию и электрическую сепарацию,

•     особенности подготовки к электросепарации титано-циркониевых промпродуктов.

2.    Назовите:

•     цель электросепарации при доводке   бадделитовых и колумбит-танталитовых промпродуктов;

•    электрический сепаратор для выделения  темных и светлых разностей пирохлора,   вермикулита, для отделения касситерита от кварца, полевых шпатов от кварца, для рал деления полевых шпатов на микроклин и плагиоклаз;

•     глубину обогащения алмазных    продуктов    электросепарацией;

•     метод электросепарации для разделения сильвина и галита;

•     пути совершенствования электрической сепарации;

•     перспективные  направления  использования   электросепарации.

1.22   Магнитные и электрические поля в других методах полезных ископаемых

Магнитная обработка воды, растворов и суспензий. МГД - сепарация. Магнитогидростатическая (МГС) сепарация. Магнитогравиметрическая (МГМ) сепарация. Электродинамическая сепарация. Использование явления сверхпроводимости в электромагнитных системах сепараторов [1,2,4].

Задания для самопроверки

1.    Назовите:

•     направления развития технологии    обогащения с применением магнитных полей;

•     напряженность магнитного поля в рабочей зоне сепаратора МГДС-50;

•     глубину обогащения на МГД. МГС, МГМ и электро-гродинамических сепараторах;

•     область применения    сверхпроводимости в обогащении полезных ископаемых;

•     условия  возникновения вихревых токов  в  телах, подлежащих извлечению электродинамической сепарацией.

2.    Перечислите;

•     силы, действующие на зерно в рабочей зоне МГД, МГС, МГМ и электродинамического сепараторов;

•     факторы,   влияющие на утяжеление среды в   рабочей зоне МГД, МГС и МГМ сепараторов;

•    типы МГД сепараторов;

•     основные узлы МГД сепаратора;

•     области применения МГД, МГС,   МГМ и электродинамической сепарации;

•    химические вещества,  используемые в МГД и МГС сепараторах;

•     факторы, сдерживающие использование сверхпроводимости в обогащении полезных ископаемых.

3.    Расскажите:

•     о влиянии плотности, вязкости, магнитной проницаемости   и электрической проводимости жидкости на магнитогидродинамический параметр;

•     об устройстве канала МГД сепаратора;

•     о магнитной системе сепаратора МГДС-50:

•     о форме рабочего зазора у МГС сепаратора;

•     о ферромагнитной жидкости, используемой в МГМ сепараторах;

•     о поведении   слабомагнитных минералов в сверхсильных магнитных полях.

2   Темы лабораторных работ

1. Построение кривой намагничивания магнетита.

2.  Измерение напряженности магнитного поля.

3.  Исследование на обогатимость магнитным методом сильномагнитной руды с построением кривых обогатимости.

4.  Обогащение сильномагнитного сырья.

5.  Обогащение слабомагнитного сырья.

6. Определение электрического сопротивления минералов.

7.  Изучение эффективности обогащения сепаратора ПБСЦ.

8.  Исследование обжиг - магнитного обогащения   слабомагнитных железных руд.

2.1  Организация работы

К выполнению лабораторной работы допускаются только те студенты, которые знают цели, методику проведения работы и требования правил техники безопасности. Студент, не получивший допуск к эксперименту, должен выполнять работу индивидуально вне рамок расписания занятий.

Во время занятия студент должен выполнить эксперимент, оформить отчет и защитить работу.

Одним из основных условий работы должен являться постоянный анализ полученных результатов измерения и расчета.

2.2  Требования техники безопасности

Перед началом работы студенту необходимо:

1)  убедиться в исправности электропроводки, заземления, защитных приспособлений, аппаратов и в том, что пуск их в работу безопасен для людей;

2)  предупредить окружающих о включении аппарата в работу, громко произнеся слово «включаю»;

3)  включать выпрямитель только после того, как убедится, что ручка регулирования тока находится в отключенном положении.

Запрещается производить ремонт работающей установки, прикасаться к токоведущим проводам, оставлять включенной аппаратуру без присмотра. Аппараты должны находиться под напряжением лишь тогда, когда это необходимо для эксперимента. Оно должно сниматься каждый раз, если возникает сомнение в целесообразности проведения опыта, напряжение надо отключить и при необходимости проанализировать возникшие обстоятельства.

После проведения эксперимента студент должен выключить все аппараты. При отключении напряжения он должен громко произнести: «Напряжение снимаю». К деталям отключенного от высокого напряжения электрического сепаратора ПС-1 или ЭС-2 можно прикасаться после того, как с них разрядником удалят остаточные заряды.

При поражении человека электрическим током нужно отключить напряжение, облегчить дыхание пострадавшего и создать ему полный покой. Если у пострадавшего наблюдается судорожное с остановками дыхание, то необходимо вызвать врача и до его прихода делать пострадавшему искусственное дыхание.

2.3   Защита работы

Отчет о работе студент должен представить для проверки преподавателю, проводящему занятия. Замеченные ошибки обычно перечисляются на титульном листе. Если в отчете обнаружены грубые ошибки, преподаватель предлагает студенту устранить их. Если преподаватель подписывает отчет, это означает, что студент допускается к защите работы.

Работу каждый студент должен защищать индивидуально по вопросам, касающимся цели эксперимента; теории изучаемой темы; методики проведения работы; области ее использования при изучении обогатимости полезных ископаемых; методик изучения задач, связанных с темой лабораторной работы, определения магнитных и электрических характеристик минералов; классификации минералов по их магнитным и электрическим свойствам; факторов, оказывающих влияние на величину этих характеристик; влияния этих характеристик на процессы магнитной и электрической сепарации; классификации изучаемых процессов воздействия на сырье и аппаратов для их проведения; устройства и работы этих аппаратов; факторов, влияющих на показатели процесса; методов определения характеристик руды и продуктов переработки; техники безопасности при выполнении работы.

3 Лабораторные работы [8]

Лабораторная работа 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ

МИНЕРАЛОВ

Работу проводят на установке Гуи.

Порядок выполнения работы

1.  Подвесить пробирку на левое коромысло аналитических весов и уравновесить их.

2.  Наполнить пробирку исследуемым материалом так, чтобы он занимал 100 мм длины пробирки, подвесить се на то же коромысло аналитических весов и определить массу материала в пробирке Q как разницу в показаниях весов при втором и первом взвешиваниях.

3. Повторить предыдущую операцию в магнитном поле, созданном током сначала 1 А в катушке электромагнитной системы установки Гуи, затем 2, 3, 4 и 5 А (таблица 1).

Таблица  1. Напряженность магнитного поля на полюсе электромагнитной системы установки Гуи

| Сила тока, А | 0,5 | 1,0 | 1- | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряженность, кА/м | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 |

4.  Найти разницу (AQ) между показаниями весов каждого из этих взвешиваний и показаниями весов при взвешивании навески без магнитного поля.

5. Вычислить удельную намагниченность по формуле

J = 0,2 AQ/µHQ,                                        (1)

где J - удельная намагниченность минерала, А-м2/кг; AQ - разница показаний взвешивания пробирки с материалов в магнитном поле и без него, кг: µ - магнитная постоянная, равная 4 π 10^-7 Гн/м; Н - напряженность магнитного поля электромагнитной системы, А/м; Q - масса минерала в пробирке, кг.

Лабораторная работа 2

ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ

МАГНИТНОГО ПОЛЯ

Измерение проводят с помощью милливеберметра М-19.

Порядок выполнения работы

1.  Настроить милливеберметр. Для этого необходимо подключить измерительную катушку к клеммам милливеберметра; переключатель системы установить в положение «корректор»; поворотом рукоятки корректора стрелку прибора вывести на середину шкалы и переключатель схемы поставить в положение «измерение».

2.  Для того, чтобы измерить напряженность поля, создаваемого электромагнитом, измерительную катушку следует поместить в точку замера так, чтобы ее центр совпадал с этой точкой и магнитные силовые линии поля были бы перпендикулярны плоскости катушки. Включая и выключая ток, который создает поле, нужно отсчитать число делений а, на которое отклонится стрелка милливеберметра.

3. Для того чтобы измерить напряженность поля, создаваемого постоянным магнитом, измерительную катушку из точки с естественным магнитным полем необходимо внести в точку замера так, чтобы магнитные силовые линии были бы перпендикулярны плоскости катушки, и отсчитать число делений а, на которое отклонится стрелка милливеберметра.

Рассчитать напряженность Н магнитного поля по формуле

Н = Свαср / µnS,                                    (2)

где Св - постоянная милливеберметра, равная 10~4 Вб/м; αср - среднеарифметическое значение числа делений, на которое отклонилась стрелка милливеберметра в каждой серии опыта; µ - магнитная постоянная, равная 4π10^-7 Гн/м; n - число витков измерительной катушки; S - площадь круга измерительной катушки по среднему витку, м2.

5. Для анализа полученных результатов построить график зависимости напряженности магнитного поля от силы тока в катушке электромагнита или от расстояния до полюса.

Лабораторная работа 3

ОБОГАЩЕНИЕ

СИЛЬНОМАГНИТНОГО СЫРЬЯ

Работу проводят с использованием сепаратора 120Б-СЭ, ручного магнита, сушилки, промывалки и смеси магнетита с кварцем крупностью -1 мм.

Порядок выполнения работы

1. Определить массу навески Qj.

2. Рассчитать долю (содержание) железа а в навеске по формуле

a = 72,4P1/Q,,                                       (3)

где Pj - масса магнетита в навеске, г.

Для того, чтобы определить массу магнетита необходимо:

навеску высыпать ровным слоем на лист бумаги;

ручной магнит поместить в полиэтиленовый чехол и поднести его к поверхности материала;

прилипшие к чехлу зерна магнетита перенести на другой лист бумаги;

процесс повторить до полного извлечения магнетита из навески (при этом нужно следить, чтобы в магнитную фракцию не попадали зерна кварца);

полученную магнитную фракцию взвесить.

3. Провести сепарацию исходной навески.

3.1.  Осмотрев сепаратор и убедившись, что он исправен и пуск его в работу безопасен для людей, наполняют водой ванну и включают электродвигатель привода барабана.

3.2.  Подают воду в брызгала и ток заданной величины в катушку электромагнитной системы сепаратора.

3.3. Высыпают исходную навеску в приемную коробку.

3.4. После окончания сепарации остановку сепаратора проводят в обратной последовательности; при этом выпрямитель ВСА выключают только после снижения тока в катушках электромагнитной системы до нуля.

3.5.  Желоб магнитного продукта промывают от налипшего на него магнетита.

4. Высушить продукта сепарации и определить их массу.

5.  Для определения массовой доли (содержания) железа в немагнитном продукте необходимо ручным магнитом из него извлечь и взвесить магнетит,

P,, = 72,4Pn/Qn,                                   (4)

где рп - массовая доля (содержание) железа в продукте с индексом п (в данном случае этот индекс означает - «немагнитный продукт»), %; Рп -масса магнетита в продукте с индексом п, г; Qn - масса продукта с индексом п, г.

- Составить таблицу баланса железа.

Лабораторная работа   4

ОБОГАЩЕНИЕ

СЛАБОМАГНИТНОГО СЫРЬЯ

Работу проводят с использованием сепаратора 138Т-СЭ, магнитного анализатора с клинообразным и плоским полюсами и смеси гематита с кварцем крупностью - 1 мм.

Порядок выполнения работы

1.  Определить массу навески Qj.

2.  По формуле рассчитать массовую долю (содержание) железа α в навеске:

α= 70,0*P1/Q1,                                      (5)

где P1 - масса гематита в навеске, г.

Для того чтобы определить массу гематита с достаточной степенью точности, используя магнитный анализатор с клинообразным и плоским полюсами, необходимо:

исследуемый материал разделить на частные навески массой 3-5 г;

каждую из полученных навесок высыпать ровным слоем на немагнитную пластину, которую поместить на плоский полюс анализатора для слабомагнитных руд (этот полюс должен находиться в крайнем нижнем положении);

после подачи тока в электромагнитную систему анализатора пластину передвигать в горизонтальной плоскости таким образом, чтобы все лежащие на ней частицы материала проходили бы под клинообразным полюсом (прилипшие к полюсу зерна гематита будут находиться на клинообразном полюсе до тех пор, пока в катушке течет электрический ток);

ток следует отключать тогда, когда под клинообразный полюс будет подведена другая немагнитная пластина;

для полного извлечения гематита из частичной навески плоский полюс поднять и процесс повторить в той же последовательности (при этом ггужно следить, чтобы в магнитную фракцию не попадали зерна кварца);

полученный таким образом из частных навесок гематит объединить и взвесить.

3.  Отрегулировав величину зазора между лотком и роликом в сепараторе 138Т-СЭ, установив отсекатель в требуемое положение, включить электродвигатель его привода.

4.  Если механизмы работают исправно, нужно подать электрический ток в катушки электромагнитной системы.

5. Высыпать исходную навеску в приемную коробку.

6.  После окончания сепарации остановку сепаратора проводить в обратной последовательности.

7. Определить массу продуктов сепарации.

8.  Извлечь гематит из немагнитного продукта (см. п. 2) для определения массовой доли (содержания) в нем железа по формуле

βn = 70,0*Pn/Qn,                                       (6)

где Pn - массовая доля (содержание) железа в продукте с индексом п (в данном случае этот индекс означает - «немагнитный продукт»), %; Pn -масса гематита в продукте с индексом n, г; Qn - масса продукта с индексом n, г;

Составить таблицу баланса железа.

Лабораторная работа 5

РАЗДЕЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВ

ПО РАЗНИЦЕ

ИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

Работу проводят с использованием сепаратора ПС-1, ручного магнита, весов, тахометра, клеенки, кисточки и смеси магнетита с кварцем крупностью -1 мм.

Порядок выполнения работы

1. Определить массу исходной навески Q1.

2.  Массовую долю (содержание) железа рассчитать по формуле (17), а массовую долю магнетита αм, %, в исходной навеске по формуле

αм= 100*Р1/Q1                                                (7)

3. Закрыть затвор бункера.

4. Минералы смешать и загрузить в бункер сепаратора.

5.   Установить электроды и отсекатели продуктов сепарации в нужное положение.

6.  Подключить сепаратор через стабилизатор напряжения к сети переменного тока (220 В).

7. Включить тумблер «сеть».

8.  Установить ручку управления «ВИБРАТОР» в положение, соответствующее требуемой производительности.

9.  Поворотом ручки «ГРУБО», а затем ручки «ПЛАВНО» установить требуемое число оборотов вращения осадительного электрода, которое нужно контролировать тахометром.

10.  Включить тумблер высокого напряжения и подать соответствующее выбранному режиму напряжение.

11.  Поворотом ручки вправо  открыть затвор бункера. Величину кольцевого зазора выпускного отверстия регулировать, используя шкалу, находящуюся под этой ручкой.

12.  Определить массу каждого полученного продукта сепарации, а по формуле (10) - долю (содержание) в них железа.

13.  Составить таблицу баланса железа (см. приложение Б).

14.  Определить эффективность извлечения железа в обогащенный продукт, % по формуле

En=(εn−γn)(100−αM)                                              (8)

4   Контрольные задания

Контрольные задания даны в 10 вариантах. Студент выполняет вариант, номер которого соответствует последней цифре шифра своей зачеткой книжки (шифр зачетной книжки указывается на титульном листе пояснительной записки).

Пояснительная записка должна быть выполнена в соответствии с требованиями стандартов к текстовым документам.

Вариант 0

Задание 1. Перечислите периоды развития электрических методов обогащения полезных ископаемых.

Задание 2. Поясните термины: магнитная система, открытая и замкнутая магнитная система сепаратора.

Задание 3. Нарисуйте принципиальную схему устройства   железоотделителя БЭ-140/100.

Задание 4. Опишите источники высокого напряжения для электрических сепараторов.

Задание 5. Какую пользу и вред приносит магнитная флокуляция?

Задание 6. Что понимают под терминами: коэффициент равнопритягиваемости, низкотемпературный и высокотемпературный восстановительный магнетизирующий обжиг?

Задание 7. Какие требования предъявляют металлурги к химическому составу железных руд и концентратов?

Задание 8. Перечислите электрические свойства минералов, которые используют при обогащении.

Задание 9. Назовите отличие сепаратора КМП-1 от КМП.

Задание 10. Приведите принципиальную схему устройства сепаратора 4ЭВС-36/100.

Вариант 1

Задание 1. Перечислите магнитные свойства магнетита.

Задание 2. Назовите операции для замера напряженности и градиента напряженности магнитного поля.

Задание 3. Нарисуйте    принципиальную   схему   устройства   железоотделителя ЭП-2ММ.

Задание 4. Какие обязанности должен исполнять оператор электрических сепараторов?

Задание 5. Чем отличается дешламатор СКД-3600/20 от МД-5?

Задание 6. Какова последовательность операций запуска в работу и остановки сепаратора типа ЭБС?

Задание 7. Опишите требования металлургов к физическим свойствам железных руд и концентратов.

Задание 8. На какие составляющие делят электрическую проводимость минерала?

Задание 9. Чем отличается сепаратор ЭКС-1250 от ЭКС-3000?

Задание 10. Приведите принципиальную схему устройства сепаратора 2ЭВС-36/100.

Вариант 2

Задание 1. Перечислите магнитные свойства гематита. Задание 2. Поясните термины: шаг полюсов  магнитной системы,  магнитная    флокуляция  и  степень    флокуляии сильномагнитных минералов.

'Задание 3. Нарисуйте принципиальную схему устройства   железо отделителя ПС-120,

Задание 4. Какие требования предъявляет техника безопасности к установке электрических сепараторов и к их о обслуживанию?

Задание 5. Назовите лучшую конструкцию магнитного гидроциклона.

Задание 6. Опишите последовательность операций запуска в работу и остановки сепаратора типа ПБМ.

Задание 7. Что понимают под терминами: металлургическая ценность руд, рудное и нерудное железо, коэффициент захвата?

Задание 8. Перечислите факторы, влияющие на объёмную и поверхностную составляющие электрической проводимости минерала.

Задание 9. Чем отличается сепаратор СЭС-2000 от СБЭ? Задание 10. Приведите принципиальную схему устройства сепаратора ЭВС-28/9.

Вариант 3

Задание 1. Назовите магнитные свойства вюстита. Задание 2. Поясните термины: бегущее магнитное поле и магнитное перемешивание.

Задание 3. Нарисуйте принципиальную схему устройства сепаратора ЭБС-90/1OO.

Задание 4. Перечислите эффекты магнитной обработки воды и факторы, влияющие на их величину.

Задание 5. Почему материал крупностью -30 мкм трудно поддастся разделению?

Задание 6. Опишите последовательность операций запуска в работу и остановки сепаратора типа ЭБМ.

Задание 7. Каково содержание железа у природно-богатых магнетитовых и гематитовых руд с кислой и основной породой?

Задание 8. Назовите факторы, влияющие на величину электропроводимости полупроводников.

Задание 9. Чем отличается сепаратор СЭС-1000М от СЭС-2000?

Задание 10. Приведите принципиальную схему устройства сепаратора   ЭВС-36/50.

Вариант 4

Задание 1. Перечислите характерные свойства магнито-жестких и магнитомягких материалов.

Задание 2. Чему равно отношение ширины полюсного наконечника к межполюсному расстоянию у магнитной системы сепаратора, выполненной из никель - кобальтовых сплавов и из анизотропного феррита бария?

Задание 3. Приведите принципиальную схему устройства сепаратора ЭКС-80/170.

Задание 4. Поясните сущность МГС - сепарации.

Задание 5. Какие существуют способы регулирования работы дешламатора МД-5?

Задание 6. Что должен знать, уметь и выполнять обслуживающий сепараторы персонал?

Задание 7. При каком содержании железа бурожелезняковые и сидеритовые руды относят к природно-богатым?

Задание 8. Назовите способы подготовки минеральных порошков к измерению электрической проводимости.

Задание 9. Опишите влияние изменения контактного сопротивления,   диэлектрической проницаемости и крупности

на величину остаточного заряда минеральной частицы, находящейся на осадительном электроде в поле коронного разряда?

Задание 10. Нарисуйте принципиальную схему устройства сепаратора 8ЭВС-В-16/100.

Вариант 5

Задание 1. Раскройте сущность метода Гуи определения магнитных характеристик минералов.

Задание 2. Приведите принципиальную схему устройства сепаратора 2ЭВМ-38/250.

Задание 3. Нарисуйте принципиальную схему устройства   сепаратора 4ПБС-63/200.

Задание 4. Объясните принцип работы МГД - сепарации.

Задание 5. Перечислите магнитные сепараторы для обогащения сильномагнитных руд крупностью от 10-20 до 100-120 мм. -50 мм, -15 мм. -6 мм. 2 мм. менее 1 мм. а так же содержащих 60% и более класса-0,074 мм: для обогащения слабомагнитны.х россыпей крупностью -0,25+0.05 мм и коренных -крупностью -5(2) мм.

Задание 6. Какие процедуры следует проделать перед запуском магнитного сепаратора?

Задание 7. Сколько железа содержат бурожелезняковые и магнетитовые концентраты?

Задание 8. Назовите способы измерения электрического сопротивления минералов.

Задание 9. Поясните роль отклоняющего электрода в коронно-электростатическом сепараторе.

Задание 10. Опишите влияние напряженности и частоты магнитного поля на степень флокуляции магнитных частиц, размер флокул и содержание магнетита в концентрате.

Вариант 6

Задание 1. Как изменится магнитная восприимчивость и коэрцетивная сила сильномагнитных зерен минералов при снижении их крупности?

Задание 2. Поясните термин прямоточный магнитный сепаратор.

Задание 3. Нарисуйте принципиальную схему устройства сепаратора ПБМ-ПП-90/250.

Задание 4. Чем отличается утяжеленная электромагнитным путем жидкость от истинной тяжелой жидкости и тяжелой суспензии?

Задание 5. Каково соотношение максимально допустимой и фактической производительностей магнитного сепаратора?

Задание 6. Назовите достоинства и недостатки использования для магнетизирующего обжига твердого и жидкого восстановителя.

Задание 7. Перечислите утяжелители, которые применяют в магнитных тяжелых суспензиях.

Задание 8. При какой конфигурации электродов появляется искровой и коронный газовые разряды?

Задание 9. Раскройте сущность трибоэлектростатической сепарации.

Задание 10. Приведите принципиальную схему устройства сепаратора 4ЭВМФ-45/250.

Вариант 7

Задание 1. Как влияет состав и температура минеральных зерен на их магнитные свойства?

Задание 2. Поясните термин    противоточный   магнитный сепаратор.

Задание 3. Нарисуйте    принципиальную   схему   устройства  сепаратора ПБМ-90/250.

Задание   4.   Приведите  схему     устройства      сепаратора 242-СЭ.

Задание 5. Чему равно отношение Ж:Т в питании  основной    и перечистной магнитной сепарации,   а также в магнитном продукте?

Задание 6. Опишите достоинства и недостатки использования высокотемпературного магнетизирующего обжига.

Задание 7. Перечислите операции схемы регенерации магнитных тяжелых суспензий.

Задание 8 Назовите условия, при которых исключается искрение в поле коронного разряда.

Задание 9 Поясните сущность диэлектрической сепарации.

Задание 10. В какой последовательности выполняют операции запуска в работу и остановки электрического сепаратора?

Вариант 8

Задание 1. Поясните термины: рабочая юна, длина и высота рабочей зоны сепаратора.

Задание 2. Как влияет разбавление питания операции мокрой магнитной сепарации на качество магнитного продукта?

Задание 3. Нарисуйте принципиальную схему устройства   сепаратора

ПБМ-90/250.

Задание 4. Опишите устройство сепаратора 1/1ЭРФМ-100.

Задание 5. Какое содержание твердого поддерживают в питании основной и перечистной операции магнитной сепарации, а также получают в магнитном продукте?

Задание 6. Назовите руды, для которых применим восстановительно-окислительный обжиг и обжиг до металлического железа.

Задание 7. С какой целью проводят операции дренажа тяжелой суспензии на грохотах, отмывки утяжелителя, магнитной сепарации и размагничивания в схеме регенерации?

Задание 8.   Какое влияние оказывает электрический   ветер на процесс обогащения в коронном сепараторе?

Задание 9. Опишите принцип флюидизационно - электростатической классификации.

Задание 10. Поясните сущность МГМ - сепарации.

Вариант 9

Задание I. Назовите условия, которые должны быть выполнены для разделения частиц по их магнитным свойствам.

Задание 2. Поясните термин: полупротивоточный магнитный сепаратор.

Задание 3. Нарисуйте принципиальную схему устройства  сепаратора   ПБМ-ППЦ-90/250.

Задание 4. Представьте схему устройства сепаратора 4ЭВМ-38/250.

Задание 5. Перечислите регулируемые параметры при технологических испытаниях барабанного сепаратора сухого и мокрого обогащения, так же сепаратора с сильным полем.

Задание 6. Какова причина падения показателя извлечения железа в магнитный продукт при недообжиге и при переобжиге руды?

Задание 7. Назовите особенности сепараторов ЭБМ 80/170 и ЭБМ 90/300.

Задание 8. Поясните сущность трибозарядки по теории Я.И. Френкеля.

Задание 9. Охарактеризуйте принцип работы сепаратора СТЭ.

Задание 10. Дайте понятие электродинамической сепарации.

5  Курсовая работа

В курсовом проекте должна быть пояснительная записка объемом до 50 страниц рукописного текста и чертежи, титульный лист, задание выполненные в соответсвии с СТО 4.2-07-2008 и приведены в приложении 1, 2.

Пояснительная записка состоит из следующих разделов

1.    Задание.

2. Введение. Во введении приводят основную характеристику действующей  обогатительной  фабрики, перерабатывающей руду заданного   месторождения; область применения    ценных компонентов, содержащихся в руде, сведения по развитию отрасли и предприятия, перерабатывающего    руду    заданного месторождения.

3. Характеристика руды и месторождения. В этом разделе дают    сведения о технических условиях на руду и о ситовой ее характеристике, о виде транспорта и графике подачи ее на фабрику.

4.  Краткое описание (анализ) состояния технологии обогащения руд, аналогичных заданной. В этом разделе оценивает сведения об основных особенностях технологии обогащения этих руд, достигнутых при этом технологических показателях и применяемом при этом оборудовании на отечественных и зарубежных фабриках. Здесь же дается практика обогащения на действующей фабрике, перерабатывающей руду заданного месторождения, обеспечения ее водой, электроэнергией и топливом.

Эти разделы совместно с анализом научно-исследовательских работ по совершенствованию обогащения руда заданного месторождения должны стать основой для выбора и обоснования схемы подготовки и обогащения руды.

5. Выбор и обоснование схемы подготовки и обогащения руды. В этом разделе дают ответ, почему принят тот или иной метод, обогащения, обосновывают выбор принципиальной схемы подготовки и обогащения руды, решение о числе и последовательности операций, выбирают точки возврата промпродуктов.

Здесь же обосновывают схемы дробления и измельчения руды,  показатели   обогащения,  расчет баланса металлов проектируемой фабрики, проектную схему подготовки и обогащения руды и анализируют сделанные в проектной технологической схеме и балансе металлов изменения по сравнению с технологической схемой и балансом металлов действующей фабрики,  перерабатывающей руду заданного месторождения.

6. Расчет качественно-количественной и водно-шламовой схемы. Он состоит из следующих  подразделов.

6.1 Расчет качественно-количественной схемы обогащения руды.  Здесь приводятся исходные показатели для расчета,   порядок результаты расчета качественно-количественной схемы обогащения руды.

6.2 Расчет схемы измельчения руды и промпродуктов. Он содержит  исходные  показатели для  расчета, порядок и результаты расчета измельчения руды и промпродуктов.

6.3 Расчет водно-шламовой схемы обогащения руды.  В этом подразделе приводятся исходные показатели для расчета,  порядок и результаты расчета водно-шламовой схемы обогащения руды, баланс воды на фабрике, потребное для фабрики количество свежей и оборотной воды, методы очистки сточных вод и точки подачи оборотной воды в процесс.

7. Выбор основного технологического оборудования. В этом разделе приводится обоснование решений по  выбору типоразмером и количеству принятого к установке на проектируемой обогатительной фабрике основного технологического оборудования путем технико-экономического сравнения конкурирующих вариантов.

8. Литература. Здесь  приводится перечень литературных источников,   на которые студент делал ссылки при принятии решений.

9. Оглавление.

Графическая часть проекта должна содержать запроектированную качественно-количественную и водно-шламовую схемы обогащения руды, схему цепи аппаратов.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Титульный лист

Федеральное государственно образовательное учреждение высшего профессионального образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

институт

кафедра

КУРСОВАЯ РАБОТА

тема работы

Пояснительная записка

Руководитель                           __________________             _______________

подпись,дата                                Ф.И.О.

Студент______________            __________________             _______________

код (номер) группы          подпись, дата                             Ф.И.О.

Красноярск 200_

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Задание на курсовую работу

Федеральное государственно образовательное учреждение высшего профессионального образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

институт

кафедра

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу

Выбрать и обосновать схему магнитного обогащения руды заданного месторождения

Дата выдачи задания __________________________________________

Срок сдачи законченной работы_________________________________

Исходные данные:

Производительность фабрики

Содержание ценного компонента в руде

Максимальный кусок руды (Dmax) поступающий на фабрику

Максимальный кусок руды (dmax) поступающий в операцию обогащения

Перечень графического материала

Руководитель                           __________________             _______________

подпись,дата                                Ф.И.О.

Студент______________            __________________             _______________

код (номер) группы          подпись, дата                             Ф.И.О.

Красноярск 200_

Список используемых источников

1 Книги

Однотомное издание

1. Н.Ф. Олофинский  «Электрические методы обогащения». М.: Недра. 1977. -250 с.

2. Физические   основы   электрической   сепарации  А.И.   Ангелов ИЛ. Верещагин. B.C. Ершов и др.  Под ред. В.И. Ревнивцева. - М.: Недра. 1983. - 371 с.

3. А.Е.Пелевин  «Магнитные и электрические методы обогащения» Изд. УГГГА, Екатеринбург, 2003.

Многотомные издания

4. В.В. Кармазин, В.И. Кармазин «Магнитные и электрические методы обогащения полезных ископаемых» т.1. Москва, МГГУ, 2005. - 669 с.

5.  Справочник по обогащению руд.   Основные   процессы. / Гл. ред. О.С. Богданов. М.: Недра, 1984. - 381 с.

6. Справочник по обогащению руд.   Обогатительные  фабрики.   Под ред. О.С. Богданова, О.Ф. Ненарокомова. т.3 2-е изд. перераб. и доп. М.: Недра, 1984. - 358 с.

Методические указания

7.   Магнитные и электрические методы обогащения полезных ископаемых: Метод, указания к выполнению курсовой   работы для   студентов специальности  090300„Обогащение полезных ископаемых" очной и заочной форм обучения / Сост. В.П. Тарасенко; ГАЦМиЗ. - Красноярск, 1999. - 32 с.

8. Физические основы и практика магнитных и электрических методов обогащения полезных ископаемых: Методические указания к лабораторным работам для студентов специальности 090300 «Обогащение полезных ископаемых» очной и заочной форм обучения / Сост.: В.П. Тарасенко; ГАЦМиЗ. – Красноярск, 2003. – 28 с.

Стандарт

- 9. Стандарт организации, Система менеджмента качества, Общие требования к построению, изложению и оформлению документов учебной и научной деятельности (СТО 4.2–07–2008).

- 10. СТП-КИЦМ-4-82 Лабораторные работы.    Структура и правила оформления отчетов.    Красноярск, 1982.

Содержание

Введение                                                                                                3

1. Содержание учебного материала дисциплины                                           3

1.1. Физические основы магнитной сепарации                                         4

1.2.  Магнитные свойства минералов к руд                                               4

1.3. Сущность магнитных методов обогащения                                       5

1.4. Магнитные системы сепараторов                                                        6

1.5. Магнитные поля сепараторов                                                              6

1.6. Динамика движения минеральных   зерен в рабочей зоне

сепаратора                                                                                             7

1.7 Сепараторы для обогащения сильномагнитных руд                          8

1.8 Сепараторы для обогащения слабомагнитных руд                            8

1.9 Дешламация и размагничивание                                                          9

1.10  Выбор и эксплуатация магнитных сепараторов                             10

1.11 Подготовка полезных ископаемых к обогащению

магнитными методами                                                                     10

1.12 Практика обогащения железных руд                                                11

1.13 Регенерация магнитных тяжелых суспензий                                   12

1.14 Магнитные методы в схемах обогащения слабомагнитных руд   13

1.15 Технико-экономические показатели магнитных методов

обогащения                                                                                        13

1.16 Расчет магнитных систем сепараторов                                            13

1.17 Физические основы электрических методов  обогащения

полезных ископаемых                                                                      14

1.18 Способы получения минеральными частицами

электрического заряда                                                                       15

1.19 Электрические сепараторы                                                                17

1.20  Эксплуатация сепараторов электрических                                      20

1.21 Практика электросепарации                                                              20

1.22 Магнитные и электрические поля в других методах

обогащения полезных ископаемых                                                    21

2.  Темы лабораторных работ                                                                           22

2.1 Организация работы                                                                               22

2.2 Требование техники безопасности                                                       23

2.3 Защита работы                                                                                        24

3.  Лабораторные работы                                                                                  25

4.  Контрольные задания                                                                                   32

5.   Курсовая работа                                                                                           37

ПРИЛОЖЕНИЯ                                                                                                  51

Список используемых источников                                                                   55