ВВЕДЕНИЕ

Основным документом, определяющим порядок проведения учебного процесса и контроль за успеваемостью студента, является рабочая программа, составленная на основе типовых программ дисциплины "Технология алмазосодержащих руд и россыпей, золота, горно-химического сырья и угля, редких, черных металлов", утвержденных УМО по горным специальностям в 1988 г. для высших учебных заведений, и Государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специальности 090300 - обогащение полезных ископаемых в соответствии с Государственным образовательным стандартом, утвержденным Государственным комитетом Российской Федерации по высшему образованию 14 марта 1997 г. (протокол № 7).

Выписка из учебного плана

Лекции - 20 ч.

Самостоятельная работа - 129 ч. Контрольная работа – 1

Экзамен

При изучении дисциплины студент приобретает основные знания по технологии обогащения полезных ископаемых и принципу работы применяемых машин и аппаратов. Получает навыки анализа и выбора технологии переработки минерального сырья с учетом комплексного использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также ассортимента применяемых реагентов и средств автоматизации.

Курс "Технология обогащения полезных ископаемых" рекомендуется изучать следующим образом:

- Прочитать методические указания по теме.

- Ознакомиться по одному из учебных пособий с материалом темы, законспектировать основные положения, выводы, записать формулы и т.д.

- Студенту необходимо научиться схематически изображать основные аппараты и оборудование с тем, чтобы уметь объяснить их конструкции и принцип действия; уметь нарисовать

схему обогащения каждого из изучаемых в курсе полезных ископаемых.

- После проработки каждой темы необходимо проверить
свои знания, ответив на вопросы, имеющиеся в конце методических указаний.

- Кроме того, студенту следует выполнить контрольную
работу.

- Экзамен принимается после зачета контрольной работы.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения данной дисциплины является формирование знаний о технологиях обогащения полезных ископаемых. В ней рассматриваются свойства разделяемых минералов, месторождения и добыча полезных ископаемых, вещественный состав сырья, методы извлечения ценных компонентов, технологии ру-доподготовки и обогащения полезных ископаемых.

Дисциплина основана на знании высшей математики (разделы дифференциальных, интегральных исчислений и теории вероятности), физики (механика, колебания и волны), химии (ад сорбция, электрокинетические явления, поверхностно-активные вещества), специальных дисциплин:

переработка, обогащение и комплексное обогащение сырья;

дробление, измельчение и подготовка руд к обогащению;

гравитационные методы обогащения;

магнитные и электрические методы обогащения;

флотационные методы обогащения;

вспомогательные процессы, водовоздушное и хвостовое хозяйство;

электропривод и электроснабжение обогатительных фабрик;

исследование полезных ископаемых на обогатимость;

специальные и комбинированные методы обогащения;

моделирование обогатительных процессов;

опробование, контроль и автоматизация обогатительных фабрик.

В процессе изучения дисциплины предусматриваются лекционные занятия, консультации, самостоятельная работа студента.

В результате изучения дисциплины студент приобретает (как минимум) знания:

технологии подготовки полезных ископаемых к обогащению:

технологии обогащения руд редких, цветных, черных металлов, горно-химического сырья, нерудных полезных ископаемых:

схем обогащения;

безотходных и малоотходных технологий;

комплексного использования сырья.

Основные умения, приобретаемые студентом при изучении дисциплины. - это выбор и обоснование технологии обогащения полезных ископаемых конкретных месторождений на заданную производительность с учетом необходимости комплексного использования руд при минимальных затратах на обогащение.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ТЕМА 1.  ТЕХНОЛОГИЯ ОБОГАЩЕНИЯ АЛМАЗОВ

При освоении этой темы необходимо изучить свойства алмазов и области их применения, вещественный состав руд и россыпей, особенности подготовки их к обогащению. Особое внимание следует уделять способам, средствам обогащения алмазов и схемам обогатительных фабрик. Литература [1,с. 174-251; 9, с. 3-126].

Вопросы и задания для самопроверки

- Расскажите о гипотезах происхождения алмазов.

- Охарактеризуйте основные месторождения алмазов и их за
пасы.

- Каковы оптические свойства алмазов?

- Что Вам известно о люминесцентных свойствах алмазов?

- Охарактеризуйте формы кристаллов алмазов.

- Какова особенность кристаллической решетки алмазов?

- Назовите плотность алмазов, их окраску и природу послед
ней.

- Расскажите о крупности алмазов, и оценках их крупности.

- Каковы твердость и коэффициент трения алмазов?

- Расскажите о химических свойствах алмазов.

- Опишите термические свойства и теплопроводность алмазов.

- Каковы электрические и магнитные свойства алмазов?

- Назовите краевой угол поверхности алмазов.

- Какова классификация алмазов по товарным свойствам?

- Расскажите о синтетических алмазах и технологиях их производства.

- Где применяются алмазы?

- Каков вещественный состав рудного сырья алмазов?

- Опишите свойства кимберлита и их изменения с глубиной
залегания.

- Расскажите о вещественном составе россыпей алмазов.

- Охарактеризуете различия россыпей алмазов по генезису и
их особенности.

- Изложите особенности подготовки к обогащению россыпных
месторождений алмазов.

- Опишите особенности подготовки к обогащению рудного
алмазного сырья.

- Охарактеризуйте промывистость россыпей алмазов.

- Опишите   основные  закономерности   связности   глинистых
россыпей алмазов.

- Какова   подготовка   легкопромывистых   россыпей   алмазов
(способы и средства)?

- Расскажите о подготовке труднопромывистых россыпей ал
мазов (способы и средства).

- Опишите принцип обогащения алмазов в концентрационных
чашах.

- Каковы особенности тяжелосредной сепарации алмазов (проблемы и их решения)?

- Опишите особенности отсадки алмазов (проблемы и их решения).

- Расскажите о жировом процессе сепарации алмазов.

- На чем основана электрическая сепарация алмазов?

- Как протекает оптическая сепарация алмазов?

- Расскажите о технологии рентгенолюминесцентной   сепарации.

- Расскажите о флотации алмазов.

- Как осуществляется обогащение алмазов по твердости (аппарат ГАЦМиЗ)?

- Нарисуйте схемы алмазных обогатительных фабрик.

ТЕМА 2.  ТЕХНОЛОГИЯ ОБОГАЩЕНИЯ ЗОЛОТА

Изучая тему, необходимо усвоить основные типы месторождений рудного золота и россыпей, их минералогический и гранулометрический состав, особенности подготовки к обогащению руд и россыпей, способы и средства их обогащения, схемы обогащения. Особое внимание следует обратить на технологию обработки основных типов коренных руд.

Литература: [1, с. 7-168; 10, с. 3-125].

Вопросы и задания для самопроверки

- Каковы свойства чистого и самородного золота?

- Расскажите о содержании золота в земной коре, его крупности
и особенностях месторождений.

- Опишите основные типы руд и их минералогические особенности.

- Каковы основные типы россыпей, их минералогия и гранулометрия?

- Расскажите о подготовке к обогащению рудного золота.

- Из чего слагается подготовка к обогащению россыпей?

- Каковы основные закономерности обогащения золота на шлюзах?

- Опишите   основные закономерности отсадки и ее место при
обогащении золота.

- Отметьте позитивные и негативные стороны обогащения золота на концентрационных столах и винтовых сепараторах.

10.Нарисуйте схемы центробежных аппаратов для обогащения золота.

11.Назовите особенности флотации золотых руд.

12.Опишите технологию амальгамации золота.

13.Раскажите о влиянии на процесс цианирования характера золота и минералогического состава руды.

14.Опишите влияние на процесс цианирования состава воды и условий выщелачивания.

15.Охарактеризуйте особенности цианирования с использованием угольных сорбентов и ионообменных смол.

16. Опишите технологию осаждения золота из цианистых растворов.

17.Расскажите о бактериальном выщелачивании золота.

18.Какова технология обработки малосульфидных золотых руд?

19.Назовите особенности технологии обработки малосульфидных сурьмянистых золотых руд.

2О. Раскажите о технологии обработки окисленных золотых руд.

21.Опишите технологию обработки золотопиритных руд.

22.Какова технология обработки золотомедных руд?

23.Опишите технологию обработки золотомышьяковистых руд.

24.Расскажите о технологии обработки золотосурмянистых и золотоурановых руд.

25.Каковы особенности технологии обработки золотополиметаллических руд?

26.Какова технология обработки гравиконцентратов и флотоконцентратов?

27.Нарисуйте схему технологии обработки шлихов.

ТЕМА 3.  ТЕХНОЛОГИЯ ОБОГАЩЕНИЯ УГЛЯ

В этом разделе курса студенты знакомятся с происхождением ископаемых углей, вещественным составом и свойствами углей, обогащением и методами переработки углей.

При изучении процессов углеобразования следует предварительно просмотреть и восстановить в памяти основные положения органической химии по углеводородам, спиртам, кислотам, сложным эфирам и углеводам.

При изучении вещественного состава углей и их свойств необходимо обратить внимание на наиболее рациональное применение углей в зависимости от состава и свойств, а также использование золы, с целью извлечения из нее полезных компонентов.

Особое внимание следует обратить на методы и схемы обогащения углей.

Студенты должны иметь представление обо всех процессах пирогенетической переработки угля, брикетировании и гидрогенизации угля.

Литература [4, с. 4-43; 2, с. 137-168].

Вопросы и задания для самопроверки

- Объясните, что является исходным материалом для образования каменных углей.

- Перечислите, из каких петрографических инградиентов состоит уголь.

- Назовите, какой уголь имеет наиболее высокую степень углефикации.

- Укажите, какие из элементов (С, Н, О, P, S) входят в состав
органической части угля и какие - в состав минеральной.

- Перечислите основные бассейны и месторождения каменных
углей.

- Назовите, какие Вы знаете вредные примеси в углях.

- Объясните, как удалить внешнюю влагу из углей.

- Объясните, какое влияние оказывает влага на процесс коксования.

9.	Объясните, как влияет влага на подготовительные процессы.
10.Скажите, можно ли удалить внутреннюю золу.

11. Расскажите, для каких углей применяется обогащение электрической сепарацией.

12.Перечислите, какими способами обычно удаляется фосфор.

13.Назовите, каким методом обогащения можно отделить фюзен от других петрографических инградиентов.

14.Укажите, какими методами обогащается уголь.

15.Объясните, какой из методов обращения наиболее распространен для каменного угля.

16.Назовите конечные продукты, получающиеся при обогащении угля.

17.Охарактеризуйте собиратель для каменного угля.

18.Объясните, чем определяется выбор депрессора при флотации угля.

19.Перечислите процессы, относящиеся к пирогенетической переработке угля.

20.Поясните суть процесса безостаточной газификации угля. 21 .Расскажите о процессе коксования.

22.Раскройте сущность процесса гидрогенизации угля.

ТЕМА 4.   ТЕХНОЛОГИЯ ОБОГАЩЕНИЯ ГРАФИТА

При изучении данной темы следует обратить внимание на свойства и разновидности графита.

Студенты должны: знать области применения графитовых изделий и требования к ним промышленности, типы графитовых руд и месторождений; усвоить способы обогащения графитовых руд (избирательное измельчение, флотация, химическое и термическое обогащение); уметь нарисовать схемы обогащения графитовых руд; знать производство графитовых изделий и материалов (тигли, краски, электроды, карандаши, смазочные материалы).

Литература [4, с. 43-67; 2, с. 301-303; 8, с. 335-338].

Вопросы и задания для самопроверки

- Укажите, на какие типы делятся руды и месторождения в зависимости от структуры графита.

- Назовите   области народного хозяйства, в которых используется графит.

- Перечислите   методы,   которыми   обогащаются   графитовые
РУДЫ.

- Скажите, от чего зависит флотируемость графита.

- Какие реагенты используются при флотации графитовых руд?

- Перечислите, какие собиратели используются при флотации
графитовых руд.

- Перечислите депрессоры, использующиеся при флотации графитовых руд.

- Вспомните, какие активаторы используются при активации
графита.

- Назовите химические методы, использующиеся при обогащении графита.

10

10.Объясните, на чем основано химическое обогащение графитовых руд.

11 .Назовите кондиции на графитовые концентраты.

12.Перечислите операции, из которых состоит производство тиглей, электродов и карандашей.

ТЕМА 5.   ТЕХНОЛОГИЯ ОБОГАЩЕНИЯ КАЛИЙНЫХ РУД

В этом разделе, студенты знакомятся с минералами калийных руд и месторождений, изучают области применения соединений калия и магния.

Прежде, чем перейти к вопросам обогащения калийных руд, следует изучить требования к качеству сырья и готовой продукции.

Необходимо помнить, что почти все минералы, входящие в калийные руды, хорошо растворимы в воде, вследствие чего механическое обогащение может производиться либо без применения водной среды (сухое обогащение), либо при использовании насыщенных растворов солей.

Усвоить особенности использования при обогащении калийных руд термического, физико-химического методов обогащения, флотации; флотогравитации, обогащения в тяжелых средах и электросепарации.

Литература [3, с. 110-150; 2, с. 258-267; 8, с. 303-319].

Вопросы и задания для самопроверки

- Перечислите минералы, входящие в состав калийных руд.

- Назовите, какие из свойств минералов, входящих в калийные
руды, вызывают особые трудности при обогащении калийных

РУД

- Какими методами можно обогащать калийные руды?

- Вспомните, в каких областях используется калий и магний.

- Перечислите требования на калийные соли и концентраты.

- Укажите, какие из методов обогащения получили наибольшее
применение при обогащении калийных руд.

- Объясните, на чем основан термический способ обогащения
калийных руд.

11

- Назовите собиратели, применяющиеся при флотации калийных руд.

- Назовите реагенты регуляторы pH пульпы, применяющиеся
при флотации калийных руд.

10.Назовите реагенты, использующиеся в качестве активаторов

галита при флотации из сильвинитовой руды.

11 .Укажите, какие химические методы применяются при         обогащении калийных руд.

12.Скажите, для каких руд применяется "холодное" растворение. 13.Вспомните, для каких руд применяют "горячее"растворение.

ТЕМА 6. ТЕХНОЛОГИЯ ОБОГАЩЕНИЯ ФОСФОРИТОВ ИАПА ТИТОВ

При изучении данной темы надо иметь представление о соединениях фосфора и их применении в промышленности и сельском хозяйстве.

Необходимо знать типы руд и месторождений фосфоритов и апатитов.

Следует усвоить технические требования к фосфатному сырью и концентратам.

Необходимо обратить внимание на то, что обогащают фосфатные руды не только с целью повышения содержания пя-тиокиси фосфора, но и для понижения вредных примесей, особенно Fe2O3, А12О3, СО2, MgO.

Технология обогащения этих руд имеет ряд характерных особенностей. Апатит и породообразующие минералы имеют близкий удельный вес, в руде содержится значительное количество шламов, многие минералы имеют близкие флотационные свойства.

Нужно знать особенности промывки, классификации, грохочения, электрической сепарации, флотогравитации, флотации, обогащения обжигом с последующим гашением водой, применяющихся при обогащении фосфатных руд.

Необходимо иметь представление о производстве желтого фосфора, фосфорной кислоты, фосфоритной муки, суперфосфата, двойного суперфосфата, преципитата и сложных удобрений.

Литература [3, с. 4-110; 2, с. 249-258; 8, с. 282-296].

12

Вопросы и задания для самопроверки

- Укажите, какое место в мире занимает Россия по добыче и
переработке фосфатных руд.

- Вспомните, какие Вы знаете соединения фосфора.

- Укажите, в каких областях применяется фосфор и его соединения.

- Назовите, какие Вы знаете фосфорсодержащие удобрения.

- Перечислите, на какие типы делятся апатитовые месторождения по генезису.

- Перечислите, на какие типы делятся месторождения фосфоритов по классификации В.М. Гиммельфарба.

- Назовите технические требования к фосфатному сырью и концентратам.

- Перечислите  методы  обогащения,  использующиеся  сегодня
для обогащения фосфоритов и апатитов.

- Укажите, какой из методов обогащения фосфатов наиболее
распространен.

10.Перечислите, какими методами обогащаются карбонатные фосфориты.

11 .Укажите, какие существуют методы подготовки фосфатных руд перед электрической сепарацией.

12.Какие реагенты используются при флотации силикатных руд?

13.Назовите, какие реагенты применяются при флотации карбонатных руд.

14.Объясните, как улучшить селективность разделения фосфатных руд электрической сепарацией.

^.Охарактеризуйте принцип разделения обжигом с последующим гашением водой.

16.Объясните, в чем заключается термический способ получения фосфорной кислоты.

ТЕМА 7. ТЕХНОЛОГИЯ ОБОГАЩЕНИЯ БАРИТА

При изучении этой темы необходимо знать свойства барита и области его применения, типы руд и месторождения.

Следует помнить требования к баритовым концентратам, которые определяются теми отраслями промышленности,

13

где они используются. Необходимо обратить внимание на то, что, в зависимости от типа руды и ее структурных особенностей, обогащение ограничивается только промывкой и рудоразработ-кой или требует применения более сложных механических, термических и химических методов. Надо знать особенности этих методов при обогащении баритовых руд.

Студенты должны уметь нарисовать схемы обогащения баритовых руд и иметь представление о производстве молотого барита, литопона, солей и препаратов бария.

Литература [4, с. 96-120; 2, с. 300-301].

Вопросы и задания для самопроверки

- Назовите баритсодержащие минералы.

- Какие свойства барита определяют области его применения?

- Перечислите промышленные типы руд барита.

- Перечислите методы, наиболее широко использующиеся при
обогащении баритовых руд.

- Назовите собиратели для флотации барита.

- Назовите депрессоры, использующиеся при флотации баритовых руд.

- Поясните, что такое литопон.

ТЕМА 8 ТЕХНОЛОГИЯ ОБОГАЩЕНИЯ ТАЛЬКА

При изучении этой темы необходимо уяснить себе, что называют тальком, его свойства и применение.

Студенты должны: знать требования на товарную тальковую продукцию; разобраться в типах месторождений талька; знать реагенты, применяющиеся при флотации талька; уметь нарисовать схемы обогащения тальковых руд.

Литература [4, с. 120-135; 2, с. 299-300; 8, с. 331-335].

Вопросы и задания для самопроверки

- Поясните, что называют тальком.

- Когда было начато производство молотого талька в России?

14

- Перечислите свойства талька, определяющие основные области его использования.

- Перечислите области применения талька.

- Скажите, какие показатели являются основными при использовании талька в резиновой, керамической промышленности и
в сельском хозяйстве.

- Укажите, на какие типы Татаринов П.М. делит месторождения
талька по генезису.

- Назовите методы, применяющиеся при обогащении талька.

- Укажите, какие реагенты применяются при флотации тальковых руд.

- Расскажите, как получают тальковый порошок.

ТЕМА 9.   ТЕХНОЛОГИЯ ОБОГАЩЕНИЯ СЛЮДЫ

При изучении данной темы надо усвоить свойства слюды, области ее применения.

Необходимо знать требования к качеству сырья и к готовым концентратам.

Следует помнить основные месторождения мусковита, флогопита и вермикулита.

Необходимо обратить внимание на обогащение слюды (обогащение по форме, по трению, для вермикулитовых руд, кроме того, гравитационные методы обогащения и электромагнитная сепарация).

Студенты должны уметь рисовать схемы обогащения слюдяных руд и иметь представление об обработке первичных и промежуточных подборов, производстве разнодетальных изделий и конденсаторной слюды, дробленной и молотой слюды, а также о производстве изделий из вермикулита.

Литература [4, с. 135-159; 2, с. 298-299; 8, с. 349-352].

Вопросы и задания для самопроверки

- Какие минералы называют слюдами?

- Укажите минералы, имеющие важное промышленное значение.

- Назовите основные области применения слюды.

15

- Поясните, что такое "миканиты".

- Перечислите основные требования на промышленную слюду -
сырец мусковит.

- Назовите и кратко охарактеризуйте месторождения мусковита,
флогопита, вермикулита.

- Назовите методы, применяющиеся при обогащении слюды.

- Нарисуйте  аппараты,   использующиеся   при  обогащении  по
трению, объясните принцип их действия.

- На каких аппаратах осуществляется обогащение по форме?

10.	Какими методами обогащаются вермикулитовые руды?
11 .Поясните, что такое "первичные подборы".

12.Назовите, какие изделия изготавливают из вермикулита.

ТЕМА 10. ТЕХНОЛОГИЯ ОБОГАЩЕНИЯ АСБЕСТА

При изучении этой темы следует запомнить свойства и минералы асбеста, области применения асбеста, требования промышленности к качеству асбестовых руд.

Необходимо иметь представление о типах месторождений асбеста и проявлениях асбестоносности, помнить названия основных месторождений.

Следует усвоить способы обогащения асбестовых руд (отсасывание, сепарация, обогащение по трению) и уметь рисовать схемы обогащения асбестовых руд.

Необходимо знать производство текстильных изделий, асбестоцементных изделий, асбестоцементных плит и скорлуп, асбестовых листовых изделий и асбестобитумных материалов.

Литература [4, с. 159-183; 2, с. 279-298; 8, с. 223-331].

Вопросы и задания для самопроверки

- Укажите отличительные свойства минералов асбеста от всех
других природных минералов.

- Перечислите основные минералы, входящие в группу амфиболасбеста.

- В каких областях промышленности используется асбест?

16

- Приведите наиболее важные характеристики состава хризотиласбеста, существенно влияющие на его технические свойства
(механическую прочность, эластичность и распушиваемость).

- Охарактеризуйте типы месторождений хризотиласбеста

- Перечислите, какие Вы знаете проявления асбестоносности.

- Где (у нас и за рубежом) находятся месторождения асбеста?

- Перечислите методы, применяющиеся для обогащения асбеста.

- Поясните, на чем основано обогащение отсасыванием  и в
каких аппаратах оно осуществляется.

- Объясните   принцип   действия   воздушных центробежных
сепараторов.

11.   Расскажите, как осуществляется обогащение в пневматических сепараторах

- Объясните, на чем основано обогащение на наклонных плоскостях.

- Расскажите,  как изготавливаются  текстильные  изделия  из
асбеста.

- Расскажите,  как изготавливаются асбоцементные  плиты  и
скорлупы.

ТЕМА 11. ТЕХНОЛОГИЯ ОБОГАЩЕНИЯ РУД ЧЕРНЫХ  МЕТАЛЛОВ

При изучении данной темы необходимо запомнить, какими главными (основными) минералами могут быть представлены железные, марганцевые и хромовые руды. Следует знать типы руд и месторождений, усвоить* технологию подготовки и обогащения этих руд и уметь рисовать схемы их обогащения.

Литература [8, с. 147-265].

Вопросы и задания для самопроверки

1.  Назовите рудные минералы железных руд.

- Перечислите основные полезные и породообразующие минералы марганцевых руд.

- Укажите  минералы хромовых руд.  имеющие    важное  промышленное значение.

- Перечислите основные типы железных руд.

- Назовите типы марганцевых руд.

- На какие типы делятся хромовые руды?

- Какими методами могут обогащаться железные, хромовые
марганцевые руды?

- Нарисуйте схему обогащения магнетитовых руд.

- Изобразите схему обогащения марганцевых руд.

10.	Нарисуйте одну из схем обогащения хромовых руд.

ТЕМА 12. ТЕХНОЛОГИЯ ОБОГАЩЕНИЯ РУД ЦВЕТНЫХ И РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ

При изучении этой темы необходимо запомнить основные минералы, входящие в состав руд цветных и редких металлов. Следует знать требования на концентраты и области их применения, изучить методы и схемы обогащения этих руд и иметь четкое представление о малоотходной технологии и комплексном использовании сырья.

Литература [5, с. 55-109, 301-341]-

Вопросы и задания для самопроверки

- Назовите основные минералы руд цветных металлов.

- Перечислите фосфатные и ниобийсодержащие минералы.

- Назовите   месторождения   фосфатно-редкометалльных      руд
Восточной Сибири.

- Перечислите методы обогащения руд цветных металлов.

- Укажите основной метод обогащения руд цветных металлов.

- Перечислите методы обогащения руд редких металлов.

- Расскажите о малоотходной технологии руд цветных металлов.

- Расскажите     о     комплексном     использовании     фосфатно-редкометалльных руд.

- Нарисуйте коллективно-селективную схему обогащения  полиметаллических руд.

10.Изобразите      одну      из      схем      обогащения      фосфатно-редкометалльных руд.

18

3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Вариант 1

- Объясните происхождение и охарактеризуйте типы природных углей.

- Приведите технические требования на графитовые концентраты.

- Опишите свойства минералов слюды и их применение.

- Какие Вы знаете типы месторождений тальковых руд? Опишите их.

- Какими методами обогащаются асбестовые руды? Приведите
схемы обогащения.

- Опишите жировой процесс сепарации алмазов.

- Охарактеризуйте   технологию    обработки    малосульфидных
золотых руд.

Вариант 2

- В чем разница между бурыми и каменными углями?

- Опишите свойства и области применения графита.

- Какие Вы знаете типы месторождений и руд барита? Опишите
их.

- Охарактеризуйте технические требования к фосфатному сырью и концентратам.

- Какими методами обогащаются слюдяные руды? Приведите
схемы обогащения.

- Раскройте  особенности  подготовки  к  обогащению  рудного
алмазного сырья.

- Охарактеризуйте   технологию   обработки   малосульфидных
сурьмянистых золотых руд.

Вариант 3

- Какие вредные примеси в угле Вам известны? От каких примесей легче освободить уголь методом обогащения?

- Опишите минералы асбеста, их свойства и области применения.

- Какие Вы знаете типы месторождений графита?

- Какими методами обогащаются фосфоритовые руды? Приведите схемы обогащения.

19

5.	Какие Вы знаете месторождения фосфатно-редкометалльных
руд Восточной Сибири? Опишите руды.

6.	Расскажите о рентгенолюминесцентной сепарации алмазов.
7.  Опишите технологию обработки окисленных золотых руд.

Вариант 4

- Что называют "горючей массой" и почему на нее часто производят расчет результатов анализов?

- Какими методами обогащаются графитовые руды? Приведите
схемы обогащения.

- Расскажите об охране окружающей среды  при обогащении
калийных руд.

- Перечислите,   какими   методами   обогащаются   марганцевые
руды. Приведите схему.

- Охарактеризуйте требования, предъявляемые к качеству талькового сырья.

- Опишите особенности обогащения алмазов в концентрационных чашах.

- Охарактеризуйте технологию обработки золото-пиритных руд.

Вариант 5

- Охарактеризуйте разновидности влаги углей и ее влияние на
подготовительные процессы и обогащение.

- Каковы требования к качеству асбестовых руд? Опишите типы
месторождений асбеста.

- Какими методами обогащаются, калийные руды? Приведите
схемы обогащения.

- Опишите кратко (в общих чертах) технологический процесс
производства графитовых изделий и материалов.

- Нарисуйте схему обогащения хромовых руд.

- Перечислите особенности тяжелосредной сепарации алмазов.

- Охарактеризуйте технологию обработки золотомедных руд.

20

библиографический список

- Фишман М.А., Заленов В.И. Практика обогащения руд
цветных и редких металлов. Т.5. М.: Недра,1967. -253с.

- Кожевников И.Ю., Меньковский М.А., Равич Б.М. Металлургия, технология угля и неметаллических полезных ископаемых. М: Недра, 1984. -284 с.

3. Брагина В.И., Брагин В.И. Технология обогащения горно-химического сырья: Учеб. пособие / ГАЦМиЗ. Красноярск, 1995.-192 с.

- Брагина В.И., Брагин В.И.   Обогащение нерудных полезных ископаемых: Учеб. пособие / ГАЦМиЗ. Красноярск, 1995,
-192 с.

- Брагин В.И., Брагина В.И. Обогащение и комплексное
использование фосфатных и фосфатно-редкометалльных руд /
ГАЦМиЗ и КГУ. Красноярск, 1996. - 402 с.

- Лопатин А.Г. Обогащение золотосодержащих руд и материалов: Курс лекций / МИСиС. М., 1979. - 76 с.

- Бедрань Н.Г. Обогащение углей М.: Недра, 1983. -206-е.

- Справочник по обогащению руд. Обогатительные фабрики / Под ред. О.С. Богданова, В.А. Олевского. 2-е изд. перераб доп. М.: Недра, 1984. - 368 с.

- Верхотуров М.В. Обогащение алмазов: Учеб. пособие /
ГАЦМиЗ. Красноярск, 1995.-126 с.

10.	Верхотуров М.В. Обогащение золота: Учеб. пособие /
ГАЦМиЗ. Красноярск, 1998. -128 с.

21

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ	4

2.	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ	5

Тема 1. Технология обогащения алмазов	5

Тема 2. Технология обогащения золота	7

Тема3. Технология обогащения угля	8

- Тема 4. Технология обогащения графита	10

Тема 5. Технология обогащения калийных руд	11

Тема 6. Технология обогащения фосфоритов и апатитов	12

Тема 7. Технология обогащения барита	13

Тема 8 Технология обогащения талька	14

Тема 9. Технология обогащения слюды	15

Тема 10. Технология обогащения асбеста	16

Тема 11. Технология обогащения руд

черных металлов	:	 17

Тема 12. Технология обогащения руд

цветных и редких металлов	 18

3.	ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ	~	19

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	21

22