ВВЕДЕНИЕ

Целью преподавания дисциплины является подготовка специалиста с глубоким пониманием особенностей сырьевой базы цветной металлургии и путей реализации основных направлений экономического и социального развития, в которых предусмотрено снижение потерь ценного компонента при добыче полезных ископаемых, их обогащении; развитие производства, обеспечивающее комплексное использование сырья, природных ресурсов и исключающее вредное воздействие на окружающую среду.

Решение проблемы охраны окружающей среды может быть достигнуто при полном сокращении сброса промышленных сточных вод и выпуска запыленных газов в атмосферу, а также при переходе на малоотходную технологию переработки полезных ископаемых.

Операции обезвоживания продуктов обогащения, пылеулавливания и очистки запыленного воздуха, газа и сточных вод обычно являются заключительными в технологической схеме фабрики. От эффективности работы обезвоживающего и пылеулавливающего оборудования зависят не только показатели обогащения полезных ископаемых, но и степень воздействия газов на окружающую среду.

В результате изучения дисциплины студент должен знать место и роль процессов обезвоживания, пылеулавливания, кондиционирования оборотных и сточных вод в технологических схемах переработки минерального сырья; теоретические основы процессов; конструкции и принцип действия основных аппаратов; необходимость и методы кондиционирования оборотных вод и очистки сточных вод; схемы использования оборотной воды. Студент должен уметь составлять схемы обезвоживания продуктов обогащения; выбирать оборудование; определять параметры процесса обезвоживания; воздействовать на процесс с целью его стабилизации во избежание потерь ценного компонента; определять показатели качества сточных и оборотных вод и использовать рациональные методы кондиционирования оборотных и очистки сточных вод.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ

| № п/п | Наименование разделов | Количество учебного времени | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лекции | Лабораторные занятия | Всего |  |
| 1 | Введение | 2 | - | 4 |  |
| 2 | Дренирование | 4 | - | 4 |  |
| 3 | Сгущение | 8 | 4 | 12 | Защита лабо- |
|  |  |  |  |  | раторных |
|  |  |  |  |  | работ |
| 4 | Центрифугирование | 4 | 2 | 6 | __ // __ |
| 5 | Фильтрование | 6 | 4 | 10 | __ // __ |
| 6 | Сушка | 8 | 4 | 12 | __ // __ |
| 7 | Пылеотделение | 3 | - | 3 |  |
| 8 | Пылеулавливание | 6 | - | 6 |  |
| 9 | Очистка сточных и |  |  |  |  |
|  | кондиционирование |  |  |  |  |
|  | оборотных вод |  |  |  |  |
|  | Практика работы | 10 | 2 | 12 | Защита |
|  | обогатительных фабрик в условиях |  |  |  | лабораторной работы |
|  | оборотного водо- |  |  |  |  |
|  | снабжения |  |  |  | 4 |
| Всего | 51 | 16 | 67 | Экзамен |

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ

Введение

Предмет и содержание курса. Назначение и роль операций обезвоживания, кондиционирования, пылеулавливания и очистки сточных вод при обогащении полезных ископаемых и в других отраслях народного хозяйства. Осветление промышленных стоков. Применение оборотного водоснабжения. Очистка газов, выбрасываемых в атмосферу.

Дренирование

Дренирование. Обезвоживание кусковых и крупнокусковых продуктов. Сущность процесса дренирования. Устройство и принцип действия аппаратов обезвоживания: элеваторов, грохотов, бункеров, дренажных складов. Области применения каждого из аппаратов и основные способы расчета. Факторы, влияющие на эффективность фильтрации. Интенсификация процессов фильтрации кусковых и крупнозернистых материалов.

Сгущение

Сущность процесса сгущения. Характеристика суспензий. Методика определения удельной поверхности сгущения. Производительность сгустителя по сливу и по твердому. Факторы, влияющие на процесс сгущения. Механизмы агрегирования: коагуляция, флокуляция. Высокомолекулярные флокулянты, их характеристика. Способы приготовления рабочих растворов. Интенсификация процессов сгущения. Классификация сгустительных аппаратов. Непрерывно действующие сгустители с центральным и периферическим приводом. Устройство и принцип действия. Особенности конструктивного оформления сгустителей: с осадкоуплотнителем; с успокоительной камерой; с усовершенствованным гидродинамическим режимом. Сгустители с канально-сифонными плоскостями, особенности их эксплуатации. Многоярусные сгустители, сгустители-фильтры. Схема устройства и принцип действия. Область применения. Загрузочная коробка сгустителей, особенности ее конструкции. Способы удаления сгущенного продукта из сгустителей.

Применение гидроциклонов в качестве обезвоживающих аппаратов. Осветление сточных шламовых вод в наружных отстойниках. Шламовые отстойники, баггер-зумпфы.

Центрифугирование

Использование центробежной силы в обезвоживающих аппаратах. Давление жидкости и выталкивающая сила в центробежном поле. Скорость фильтрации в центробежном поле. Теоретические основы разделения твердой и жидкой фазы в центробежном поле. Производительность фильтрующих и отстойных центрифуг.

Фильтрующие центрифуги. Фактор разделения. Конструкция и принцип действия. Способы выгрузки осадка из центрифуг. Износ сит. Сравнение различных типов фильтрующих
центрифуг. Область применения. Основные технико-экономические показатели.

Осадительные центрифуги. Схема устройства, принцип действия и область применения. Факторы, влияющие на эффективность работы центрифуг. Способы интенсификации процессов обезвоживания в центробежных аппаратах.

Фильтрование

Теоретические основы процесса. Структура осадков.
Сжимаемые и несжимаемые осадки. Производительность периодически и непрерывно действующих фильтров по осадку и по
фильтрату. Факторы, влияющие на процесс фильтрования. Методика определения удельного сопротивления осадка и фильтровальной ткани. Фильтрующие перегородки, их назначение и
классификация. Основные типы фильтротканей и способы их ре
генерации. Влияние поверхностно-активных веществ на процесс
фильтрования. Скорость фильтрования.

Классификация фильтров. Вакуум-фильтры: барабанные, дисковые, ленточные, тарельчатые и др. Устройство, принцип действия и область применения. Преимущества и недостатки каждого типа фильтров. Основные технико-экономические показатели их работы. Схемы вакуум фильтровальных установок. Вспомогательное оборудование. Вакуум-фильтры периодического действия. Устройство, принцип действия, область применения.

Пресс фильтры. Конструкция и принцип действия пресс-
фильтров периодического и непрерывного действия. Интенсификация процесса фильтрования. Схемы вакуум фильтровальных
установок.

Сушка

Сущность процесса сушки. Основные понятия, способы сушки. Влажный воздух и его свойства. Процессы идеальной и реальной сушки. Материальный и тепловой баланс процесса сушки. Кинетика сушки.

Барабанные сушилки. Устройство, работа, параметры, область применения. Газовые трубы-сушилки, сушилки кипящего слоя. Основные направления интенсификации процесса сушки. Технико-экономические работы различных типов сушилок.

Схемы обезвоживания продуктов обогащения.

Практика сушки продуктов различной природы, крупности, влагосодержания. Расчет сушилок.

Пылеотделение

Пылеотделение, общие сведения. Необходимость пылеот-деления. Область использования. Теоретические основы обеспы-ливания. Конструкции, эффективность работы обеспыливателей и факторы, влияющие на их работу.

Улавливание пыли

Источники образования пыли. Необходимость улавливания. ПДК пыли в воздухе, выбрасываемом в атмосферу. Меры борьбы с пылью.

Улавливание пыли под действием силы тяжести. Применяемые аппараты. Оценка эффективности работы пылеулавливающих аппаратов.

Пылеулавливание в центробежных аппаратах. Теоретические основы процесса. Применяемые аппараты. Циклоны, единичные, батарейные. Их работа, расчет КПД.

Мокрые пыле улавливатели. Область применения. Теоретические основы процесса. Применяемые аппараты, центробежные скрубберы, скоростные пыле улавливатели.

Улавливание пыли фильтрованием. Тканевые фильтры. Условия применения. Типы тканей и способы их регенерации.

Зернистые фильтры, их типы. Условия использования.

Электрическая очистка газов. Теоретические основы процесса. Классификация и конструкции электрофильтров. Факторы, влияющие на эффективность работы электрофильтров. Техника безопасности.

Сравнение пылеулавливающих устройств. Схемы пылеулавливания - одно-, двух- и трехступенчатые.

Очистка сточных и кондиционирование оборотных вод.
Практика работы обогатительных фабрик в условиях
оборотного водоснабжения

Общие сведения об оборотном водоснабжении на обогатительных фабриках. Источники водоснабжения, нормы расхода воды. Требования, предъявляемые к качеству воды и водоснабжению обогатительных фабрик.

Влияние состава оборотных вод на процессы обогащения минерального сырья.

Ионный состав пульпы и его влияние на процесс обогащения.

Основными загрязняющими веществами сточных вод обогатительных фабрик являются грубодисперсные примеси, кислоты и щелочи, ионы цветных и черных металлов; флотационные реагенты, применяемые при флотации; нефтепродукты.

Методы очистки сточных вод: физические, химические, физико-химические и биохимические. Схемы очистки сточных вод.

Кондиционирование оборотных вод фабрик. Различие понятий очистки и кондиционирования. Практика кондиционирования оборотной воды.

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

Цель проведения лабораторной работы: углубление и закрепление теоретического материала, формирование умения и приобретение навыков определения параметров сгущения, фильтрования, сушки, центрифугирования. Все работы исследовательского характера.

Темы

1. Исследование влияния на параметры сгущения плотности исходной пульпы, различных электролитов и полиэлектролитов.

2. Исследование влияния различных факторов на константы фильтрования.

3. Исследование факторов, влияющих на продолжительность сушки.

4. Исследование влияния различных факторов на показатели центрифугирования.

5. Выбор и расчет оборудования для обезвоживания по полученным данным.

6.   Исследование   различных  адсорбентов   при   очистке сточных вод от нефтепродуктов.

Литература

1. Чуянов Г.Г.  Обезвоживание, пылеулавливание и охрана окружающей среды. - М.: Недра, 1987.-260 с.

2. Руденко К.Г., Шемаханов М.М.   Обезвоживание и пылеулавливание. - М.: Недра, 1981,- 350 с.

3. Фридман С.Э., Щербаков О.К., Комлев А.М.   Обезвоживание продуктов обогащения. - М.: Недра, 1988. -239 с.

4. Обогащение руд: Справочник. Т.2/Под ред. О.С. Богданова - М.: Недра. 1974. -450 с.

5. Небера В.П. Флокуляция минеральных суспензий. - М.: -Недра, 1983.-283 с.

6. Каминский В.С., Барбин М.Б., Долина А.Д. и др. Интенсификация процессов обезвоживания. М.: Недра, 1982. - 224 с.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Введение

При изучении данного раздела следует обратить внимание на взаимосвязь процессов обогащения, пылеулавливания, пылеотделения, а также на классификацию схем обезвоживания и характеристику различных видов влаги, на связь ее с твердым веществом, на классификацию продуктов обогащения в зависимости от содержания в них влаги.

Усвоить физические свойства воды и режим ее движения; необходимость процессов обезвоживания и их место в технологической схеме обогатительных фабрик.

Следует изучить влияние различных факторов на влаго-удерживающую способность полезных ископаемых.

Литература [1, с. 4-9; 2, с. 4-15; 3, с. 4-17].

Вопросы и задания для самопроверки

1. Дайте определения понятиям динамической и кинематической вязкости и текучести жидкости.

2. Что такое капиллярное давление? Что такое капиллярное впитывание и вытеснение жидкости?

3. Почему водородный показатель рН технической воды и электропроводность имеют определенные ограничения?

4. Приведите классификацию продуктов обогащения в зависимости от количества воды, содержащейся в них.

5. Охарактеризуйте виды влаги и ее связь с твердым веществом.

6. Что такое обезвоживание? Каково его место и роль в технологической схеме обогатительных фабрик?

7. Приведите классификацию методов обезвоживания.

Дренирование

При изучении этого раздела следует знать теорию отделения гравитационной влаги дренированием, показатели, характеризующие процесс дренирования, факторы, влияющие на количество фильтруемой воды и на скорость фильтрования.

Из аппаратов, применяемых при обезвоживании кусковых и крупнозернистого материала, следует изучить (устройство и работу) обезвоживающие элеваторы, грохоты, конвейеры, спиральный классификатор.

Дренирование в статических условиях производится на штабелях, дренажных складах, бункерах, элеваторах, грохотах, конвейерах, спиральных классификаторах.

Дренирование в динамических условиях проводят с применением дуговых, инерционно самобалансных грохотов. Необходимо знать устройство, работу, основные параметры перечисленных аппаратов.

Литература [1, с. 8-23; 2, с. 16-35].

Вопросы и задания для проверки

1. Опишите сущность процесса дренирования, перечислите показатели, характеризующие этот процесс.

2. Какие аппараты используют при дренировании в статических условиях? Опишите их устройство, работу.

3. Как определяют скорость фильтрации и объем фильтруемой воды при дренировании?

4. Опишите устройство и факторы работы обезвоживающих элеваторов.

5. Охарактеризуйте классификацию обезвоживающих грохотов, расскажите о просеивающей поверхности и факторах, влияющих на эффективность их работы.

6. Опишите устройство, принцип действия и параметры обезвоживающих бункеров.

7. Расскажите, для каких продуктов используют дренажные склады и как организуется их работа.

Сгущение

Процесс сгущения заключается в повышении концентрации твердой фазы в сгущенном продукте по сравнению с исходной пульпой. Сгущение широко 44спояьзуют в технологических схемах обогатительный фабрик. Сгущению подвергают различные продукты обогащения: промежуточные продукты сгущают для удаления воды перед их дальнейшей переработкой; концентраты - перед фильтрованием, а хвосты - для получения оборотной воды и уменьшения объемов хвостохранилищ.

При изучении данного раздела необходимо обратить внимание на теорию осаждения мелких частиц, процессы и механизмы агрегирования частиц.

Исходное питание для процесса сгущения - это суспензии. Необходимо знать классификацию суспензий по крупности находящихся в них минеральных частиц. Для ускорения осаждения твердых частиц в тонких суспензиях добавляют различные реагенты, вызывающие укрупнение частиц. При изучении данного раздела необходимо знать процессы коагуляции и флокуляции, их общие свойства и различия.

Изучая пирамидальные отстойники, сгустительные воронки, одноярусные сгустители с центральным и периферическим приводом, сгустители с осадкоуплотнителем, со взведенным слоем, студенты должны иметь представление о конструкции, принципе действия, способе регулирования работы, факторах, влияющих на их производительность и эффективность осаждения, а также о расчете основных размеров при заданной производительности.

Наиболее совершенными аппаратами для сгущения являются пластинчатые сгустители. Осаждение в них происходит в тонком слое пульпы. Основной принцип действия сгустителей, оснащенных наклонными осаждающими пластинами, - совмещение увеличенной эффективной площади осаждения с уменьшением высоты падения частиц. Необходимо знать их устройство, основные параметры и факторы, влияющие на процесс осаждения твердых частиц в пластинчатых сгустителях.

Литература [1, с. 23-52; 2, с. 56-88; 3, с.34-72; 4, с.91-105; 5, с. 11-25; с. 36-39; с. 215-217; 6, с. 66-69; с. 92-100].

Вопросы и задания для самопроверки,

1. Опишите свойства и дайте классификацию суспензий по крупности твердых частиц, присутствующих в них.

2. Перечислите причины устойчивости суспензий.

3. Охарактеризуйте понятия: расклинивающий слой, энергетический барьер, дзета-потенциал.

4. Объясните, что такое мостиковая флокуляция.

5. Поясните механизм действия электролитов.

6. Поясните, чем вызвана необходимость подачи в процесс сгущения сочетание реагентов коагулянт - флокулянт.

7. Объясните, в чем заключается отличие процесса коагуляции от процесса укрупнения частиц суспензия полимерными флокулянтами.

8. Поясните, какими силами осуществляется адсорбция высокомолекулярных флокулянтов на минеральной частице.

9. Поясните, как определить оптимальный расход реагента.

10. Опишите устройство цилиндрических сгустителей с центральным и периферическим приводом, пластинчатых сгустителей

11. Охарактеризуйте процесс сгущения в пирамидальных отстойниках и в сгустительных воронках.

12. Приведите методику расчета основных параметров отстойника.

Центрифугирование

Процесс разделения пульп на жидкую и твердую фазы под действием центробежных сил называется центрифугированием. Центрифугирование - это процесс обезвоживания мелких обводненных продуктов обогащения. Различают центробежное фильтрование и осадительное центрифугирование.

Необходимо усвоить теоретические основы процесса.

Из аппаратов, применяемых для центробежного обезвоживания, следует изучить осадительные центрифуги НОГШ - 1350; из фильтрующих - НВВ-1000, УВ -1 и осадительно-фильтрующую центрифугу НОГШ-1320Ф. Помимо конструктивных особенностей, необходимо знать режим работы, факторы, влияющие на показатели центрифугирования и производительность центрифуг; область применения; мероприятия по технике безопасности при их эксплуатации.

Для сгущения пульп, и суспензий широко применяют гидроциклоны. Необходимо знать их устройство, основные параметры, регулирование интенсивности разгрузки сгущенного продукта и его плотности, а также целесообразность использования и устройство батарейных гидроциклонов ГБ-1, ГБ-3 . Литература [1, с. 85-111; 2, с. 33-58; 3, с. 143-163].

Вопросы и задания для самопроверки

1. Что такое фактор разделения центрифуг?

2. Дайте описание схем фильтрующих центрифуг НВВ - 1000 и УВ- 1, укажите область их применения, преимущества их и недостатки.

3. Дайте описание схем центрифуг НОГШ-1350 и НОГШ-1320Ф. Укажите основные их параметры, область применения, безопасные условия эксплуатации.

4. Перечислите факторы, влияющие на показатели центрифугирования.

5. Поясните принцип разделения суспензий в гидроциклонах, а также различие в параметрах гидроциклонов, используемых для сгущения и классификации суспензий.

6. Перечислите факторы, влияющие на показатели центрифугирования.

7. Опишите устройство, принцип действия, режим работы осадительно-фильтрующих центрифуг.

8. Приведите методику расчета гидроциклонов и центрифуг.

Фильтрование

Фильтрованием называют процесс разделения твердой и жидкой фаз пульпы при помощи пористой перегородки под действием разности давлений, создаваемой разряжением воздуха или избыточным давлением.

Изучая данный раздел, студент должен иметь представление о принципах процесса фильтрации, в частности, о законах Дарси и Пуазейля с учетом конкретных условий фильтрации.

Эффективность фильтрования в значительной степени зависит от содержания твердого в фильтруемой суспензии, крупности твердой фазы, значения разности давлений и параметров фильтров. Фильтровальная перегородка является важнейшей составной частью фильтра, от ее правильного выбора во многом зависят показатели фильтровального оборудования. В ходе изучения данного раздела необходимо усвоить методику определения удельных сопротивлений осадка и фильтровальной ткани.

Из конструкций различных вакуум-фильтров необходимо хорошо знать барабанные фильтры с внешними и внутренними фильтрующими поверхностями, дисковые вакуум-фильтры, ленточные фильтры и барабанные фильтры со сходящим полотном, их технологические показатели, выбор фильтров и их расчет.

Важное значение для обеспечения стабильности работы и снижения влажности осадков имеют схемы компоновки фильтра со вспомогательным оборудованием. Особое внимание в этих схемах следует уделить выбору способа отвода фильтра из ресивера. Студент должен изучить режим работы фильтровальных установок (величину вакуума, давление и расход воздуха, способы интенсификации процесса фильтрования).

Для разделения трудно фильтруемых тонкозернистых шламистых суспензий с незначительным содержанием твердых частиц применяют фильтр прессы. Необходимо рассмотреть основные типы их конструкций, принцип действия, режим работы и область применения.

Литература [1, с. 52-85; 2, с. 28-120; 3, с.73-139; 4, с.105-127].

Вопросы и задания для самопроверки

1. Выведите уравнение фильтрования, поясните методику определения констант фильтрования.

2. Перечислите зоны фильтрования, которые осуществляются за полный цикл процесса, обоснуйте необходимость каждой из них.

3. Каково влияние на процесс фильтрования высоты осад
ка, гранулометрического состава пульпы, величины вакуума, со
отношение зон набора и подсушки осадка?

4. Приведите классификацию фильтротканей по виду материала, из которого они изготовлены, перечислите способы регенерации их от различного типа отложений.

5. Каковы устройство, принцип действия и режим работы барабанных вакуум-фильтров с внешними и внутренними фильтрующими поверхностями?

6. Опишите устройство дискового вакуум-фильтра, принцип его действия, преимущества его перед барабанными фильтрами.

7. Приведите схемы вакуумных фильтровальных установок с принудительным откачиванием фильтрата центробежными насосами и самотечным его удалением, сравнения? их между собой.

8. Перечислите способы интенсификации процесса
фильтрования.

9. Опишите устройство ленточных фильтров, фильтров -сгустителей, барабанных фильтров со сходящимися полотнами, принцип действия и область их применения.

10. Охарактеризуйте устройство фильтр прессов и область их применения.

Сушка

Конечной стадией обезвоживания концентратов является термическая сушка. Сушка влажных материалов - это теплофизический и физико-химический процесс, в котором происходит тепло и влагообмен между поверхностью сушимого материала и окружающей ее газовой средой. Окружающая среда, воспринимающая влагу, называется сушильным агентом или теплоносителем. Необходимо знать виды сушки по способу подвода тепла к высушиваемому материалу; свойства различных сушильных агентов; виды влаги, содержащейся в сушимом материале; процессы влагообмена в зависимости от параметров сушильного агента и содержания влаги в сушимом материале; зависимость равновесного влагосодержания материала от относительной влажности воздуха при постоянной его температуре; периоды сушки при изменении влажности материала от времени сушки. Следует, освоить методику составления балансов процесса сушки. Необходимо знать кинетические особенности процесса: основные факторы, влияющие на сушку.

Следует изучить конструкции следующих сушилок: барабанные газовые сушилки, трубы-сушилки, сушилки кипящего слоя, распылительные сушилки, шахтные, подовые (устройство, основные узлы сушильных установок, компоновка, принцип действия, режим работы, способы регулирования, показатели их работы, область применения, преимущества и недостатки).

Отдельно следует рассмотреть устройство топок и вентиляторов-дымососов.	•

Литература [1, с. 111-145; 2, с. 125-220; 3, с. 157-179].

Вопросы и задания для самопроверки

1. Что такое сушильный агент? Почему он обладает свойствами влажного воздуха? Перечислите основные его свойства.

2. Как происходит влагообмен между сушильным материалом и окружающей средой?

3. Какие виды влаги содержатся в сушильном материале?

4. Охарактеризуйте процесс и периоды сушки по кривой зависимости влагосодержания материала от продолжительности сушки.

5. Изобразите графически и поясните зависимость равновесного влагосодержания материала при постоянной его температуре.

6. Приведите порядок расчета количества влаги, подлежащей испарению, расхода сушильного агента, необходимого для сушки материала.

7. Как определить количество тепла, необходимого для сушки, для идеальной и практической сушилок?

8. Изобразите схему цепи аппаратов сушильной установки с газовой трубой - сушилкой для сушки в кипящем слое, распылительной и газовой барабанной сушилки. Поясните назначение всех составляющих аппаратов этих схем.

9. К какому виду сушки относится процесс удаления влаги с использованием подовых сушилок? Охарактеризуйте области их применения, устройство, основные параметры и технико-экономические показатели их работы.

10. Охарактеризуйте перспективность и область применения распылительных сушилок.

Пылеотделение

Процесс обеспыливания является основной технологической операцией при обогащении асбеста и некоторых полезных ископаемых при пневматическом обогащении.

В связи с тем, что предварительное обеспыливание производится редко, рекомендуется в этом разделе изучить конструкцию и режим работы центробежного обеспыливателя, а также способы определения эффективности процесса обеспыливания.

Пылеулавливание

Операции улавливания пыли, в местах ее выделения и скопления посредством местных отсосов вытяжной вентиляционной установки с последующей очисткой запыленного воздуха (газа) называют пылеулавливанием. Промышленная пыль - это дисперсные системы, состоящие из твердых различных по величине частиц, которые в воздухе (газах) могут находиться в течение более или менее продолжительного времени во взвешенном

При изучении данного раздела следует усвоить свойства промышленной пыли, источники и причины пылеобразования, необходимость пылеулавливания; две основные системы установок для пылеулавливания - промышленно-технологическую и промышленно-санитарную, в чем их различие; рассмотреть классификацию способов пылеулавливания и применяемых для этой цели аппаратов. Следует иметь представление об аппаратах для сухого пылеулавливания (их устройство, принцип действия, режим работы и способы расчета пылеосадительных камер, одиночных и батарейных циклонов, а также пылевых рукавных и зернистых фильтров). Из "мокрых" пылеуловителей необходимо знать аппараты циклонного типа, пленочные, водяные и пенные фильтры.

Для улавливания тонкой пыли из газов с широким диапазоном химического состава, температуры и влажности предназначены электрические фильтры. Нужно знать принцип их действия, типы фильтров, факторы, влияющие на эффективность улавливания пыли. При изучении пылеулавливающих установок необходимо усвоить, чем определяется выбор схем пылеулавливания; устройства различных способов укрытий дробилок, мельниц, магнитных, электрическими пневматических сепараторов, а также мест выгрузки материала из оборудования на конвейер, мест перегрузки материала с конвейера на конвейер, требования, предъявляемые к различного типа укрытиям.

Литература [1, с. 146-216; 2, с. 220-317].

Вопросы и задания для самопроверки

1. Дайте определение понятия промышленной пыли, приведите классификацию пыли по крупности частиц, обоснуйте необходимость пылеулавливания.

2. Перестелите основные свойства пыли.

3. Назовите источники образования промышленной пыли в цехах обогатительных фабрик. Перечислите комплекс мероприятий по обеспечению пылеулавливания.

4. Охарактеризуйте устройство и режим работы центробежного обеспыливателя.

5. Как определяют эффективность обеспыливания?

6. Поясните устройство циклонов для улавливания пыли. Перечислите параметры и факторы, влияющие на режим их работы.

7. На каких свойствах пыли основано мокрое пылеулавливание? Опишите механизмы осаждения твердых частиц при мокром пылеулавливании и способы повышения эффективности мокрых пылеуловителей. Обоснуйте преимущество данного метода.

8.-Охарактеризуйте устройство центробежных скрубберов, скоростных пыле улавливателей с трубой Вентури, их принцип действия и условия использования.

9. Под действием каких сил и эффектов происходит выделение твердых частиц из газов при улавливании пыли фильтрованием?

10. Приведите схему пылевого рукавного фильтра, поясните принцип его действия, его преимущества и недостатки. Перечислите требования, предъявляемые к фильтротканям, и способы их регенерации.

1 V. Охарактеризуйте работу электрофильтров, их устройство и факторы, влияющие на эффективность улавливания пыли.

12. Как производится компоновка пылеулавливающих установок, работающих в одну и три стадии?

13. Приведите схемы укрытий вибрационного грохота, дробилок крупного и мелкого дробления. Перечислите требования, предъявляемые к укрытиям.

Очистка сточных и кондиционирование оборотных вод на обогатительных фабриках

Современная обогатительная фабрика потребляет на технологические нужды от 3 до 8 м3 воды на тонну перерабатываемого полезного ископаемого. Увеличение водопотребления обогатительной фабрикой приводит к росту объема сбрасываемых вод. Сбрасываемые за пределы фабрики воды - это сточные воды, загрязненные отходами и вредными примесями. Выпуск сточных вод в водоемы допускается в случаях, если содержание в них различных химических элементов не превышает предельно допустимых концентраций (ПДК). Сточные воды с содержанием примесей выше ПДК необходимо подвергать очистке или, если это возможно, разбавлять чистой водой

Состав сточных вод обогатительных фабрик достаточно сложен: он зависит от минерального состава полезного ископаемого и принятого метода обогащения.

Необходимо иметь представление о составе сточных вод в зависимости от метода обогащения, знать основные загрязняющие вещества и их допустимые концентрации.

Из применяемых методов необходимо усвоить химические (применяемые реагенты, различные окислители), физико-химические безреагентные методы очистки сточных вод от нефтепродуктов, органических веществ, цианидов. Качество и свойства воды, используемой для производственных нужд, зависят от требований технологического процесса, применяемого оборудования и перерабатываемого сырья. При использовании очищенных сточных вод для технического водоснабжения предприятий качество воды должно соответствовать определенным требованиям. При изучении данного раздела следует уяснить, что методы очистки сточных и кондиционирования оборотных вод одни и те же.

Следует знать преимущество и недостатки каждого процесса, их экономическую целесообразность. При изучении технологии очистки сточных вод следует обратить внимание на водно-шламовые схемы обогатительных фабрик, обогащения руд цветных и черных металлов, углей и горно-химического сырья.

Литература [1, с. 230-250; 2, с. 321-316; 4, с. 168-191].

Вопросы и задания для самопроверки

1. Перечислите основные загрязняющие вещества сточных вод обогатительных фабрик и Причины их появления.

2. Поясните сущность химического метода очистки сточных вод, перечислите применяемые реагенты. Расскажите о преимуществах и недостатках данного метода.

3. Обоснуйте необходимость очистки сточных вод от нефтепродуктов, перечислите методы очистки, приведите их сравнение.

4. Охарактеризуйте сущность методов очистки сточных вод ионного обмена, экстракции, электрокоагуляции, биохимической очистки и укажите виды загрязнений, для снижения которых они применяются.

5.  Назовите схемы  использования оборотной воды при обогащении полезных ископаемых.

6. Расскажите о сорбционном методе очистки сточных вод, о применяемых адсорбентах.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Контрольную работу необходимо выполнять в соответствии с требованиями СТП - КГАЦМиЗ-84-2. Лабораторные работы. Структура и правила оформления отчета. Пользуясь формулами при расчетах, студент должен давать ссылки на источники, полностью приводить их буквальное выражение.

Варианты  контрольных  работ должны  соответствовать последним цифрам студенческих билетов: 0-1   -1;   2-3 -2;   4-5 -3;   6-7 - 4;   8-9 -5.

Задание 1. Рассчитать производительность обезвоживающего элеватора по следующим данным:

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип элеватора Объем ковша, л Шаг цепи а, мм Скорость движения цепи, м/ с Коэффициент заполнения ковшей Объемный вес продукта, т / м3 | ЭОР-4 200 640 0,25 0,6 1,6 | ЭОС-4 16 320 0,17 0,65 1,4 | ЭОР-6 50 800 0,25 0,7 1,2 | ЭОС-6 40 400 0,25 0,65 1,5 | ЭОР-10 125 800 0,25 0.6 1,7 |

Задание 2. Определить скорость дренирования по следующим

данным:

| Вариант | . 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина слоя материала h, м Удельная поверхность материала S, м2 Разность давлений ΔР, кПа Коэффициент пористости материала | 5 10000 30 0,5 | 7 10500 40 0,4 | 9 12000 95 0,5 | 4 11500 50 0,3 | 10 13000 45 0:35 |

Задание 3.     Определить скорость фильтрования по следующим данным:

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина осадка h, мм | 50 | 70 | 60 | 40 | 100 |
| Разность давлений р, кПа | 50 | 30 | 45 | 32 | 45 |
| Коэффициент фильтрации Кф. |  |  |  |  |  |
| М / Пас | 2х | 1,8х | 1,5х10 | 1.75х | 1,6х |

Задание 4. Определить выход абсолютно сухого обезвоженного продукта в центрифуге, количество воды и твердого в
фугате по следующим данным:

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество шлама, поступающего на центри фугирование, т/г Влажность исходного шлама % Содержание влаги в обезвожен ном продукте, % Унос твердого с фугатом, % | 90 20 8 1.5 | 120 22 10 2.5 | 150 18 12 3,0 | 100 25 7 3,5 | 250 28 9 5 |

Задание 5. Выбрать и сделать проверку выбранного сгустителя по следующим данным:

| Варианты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность сгустителя |  |  |  |  |  |
| по твердому, т/ч | 100 | 75 | 120 | 50 | 150 |
| Отношение жидкого к твердому |  |  |  |  |  |
| в пульпе R | 4 | 4,5 | 5 | 3 | 4 |
| Содержание твердой фазы в |  |  |  |  |  |
| сгущенном продукте, % | 50 | 60 | 45 | 70 | 40 |
| Плотность твердой фазы, кг/м | 3200 | 4000 | 4500 | 4200 | 5000 |
| Плотность жидкой фазы, кг/м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Скорость осаждения твердых частиц пульпы, м/ч | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,3 | 0,35 |
| Крупность частиц, уходящих со |  |  |  |  |  |
| сливом, мкм | 3 | 5 | 8 | 6 | 7 |

Задание 6.   Рассчитать диаметр цилиндрического сгустителя и его производительность по сливу по следующим данным:

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество твердого в |  |  |  |  |  |
| исходной пульпе, Т / г | 20 | 50 | 30 | 20 | 45 |
| Содержание твердого в |  |  |  |  |  |
| исходной пульпе, % | 22 | 20 | 25 | 18 | 20 |
| Плотность твердой фазы, кг / м | 3800 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
| Содержание твердого в |  |  |  |  |  |
| сгущенном продукте, % | 50 | 60 | 55 | 65 | 90 |
| Размер наиболее мелко |  |  |  |  |  |
| частицы в осадке, мкм | 30 | 50 | 40 | 45 | 30 |
| Коэффициент использо- |  |  |  |  |  |
| вания поверхности | 0,8 | 0,75 | 0.8 | 0,7 | 0,8 |

Задание  7.     Определить  влагонапряжение барабанной сушилки по следующим данным:

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры барабана DхL, м |  |  |  |  |  |
|  | 2,8x14 | 3.5x27 | 2,4x14 | 1x4 | 1,2x8 |
| Производительность |  |  |  |  |  |
| сушилки по концентра- |  |  |  |  |  |
| ту. Т/ч | 60 | 100 | 40 | 25 | 20 |
| Влажность концентрата |  |  |  |  |  |
| до сушки, % | 20 | 18 | 22 | 16 | 20 |
| Влажность концентрата |  |  |  |  |  |
| после сушки. % | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 |

Задание 8. Выбрать тип фильтра и определить его производительность по следующим данным:

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание класса 74 мкм в |  |  |  |  |  |
| исходной пульпе, % | 60 | 75 | 80 | 35 | 40 |
| Удельная производительность |  |  |  |  |  |
| по влажному осадку, Т/ч м2 | 0,2 | 0,6 | 0.5 | 0,4 | 0,7 |
| Влажность осадка, % | 20 | 22 | 18 | 17 | 24 |
| Фильтрующая поверхность |  |  |  |  |  |
| фильтра, м2 | 40 | 68 | 51 | 25 | 25 |

Задание 9. Определить фактор разделения центрифуг по следующим данным:

| Вариант | 1 | '2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр ротора, м Число оборотов ротора в минуту | 1.0 560 | 0.925 600 | 1,2 730 | 1,1 900 | 1.0 420 |

Задание 10.    Определить извлечение пыли в пылевой продукт по следующим данным:

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание пыли в исходном продукте, % Содержание пыли в пылевом продукте, % Содержание пыли в обеспыленном продукте, % | 20 80 10 | 25 75 15 | 22 70 16 | 26 72 14 | 28 78 16 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	                      3
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ                                                           4
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ                          4
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ                                                   8
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ                                               9
Введение                                                                               9
Дренирование                                                                        1О
Сгущение                                                                                11
Центрифугирование                                                             13
Фильтрование                                                                         14
Сушка                                                                                          16
Пылеотделение                                                                        17
Пылеулавливание                                                                    17
Очистка сточных и кондиционирование оборотных вод
на обогатительных фабриках                                                  19
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА                                                         21